|  | Комитет по образованию ГБОУ СПО Санкт-Петербургский Технический колледж |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ» Директор ГБОУ СПО СПбТК ________ А.В. Бурасовский «__»____________ 201_г.

рАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

151901 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Базовая подготовкА

РП ОП.04.

Дата введения:

01 сентября 2012

Санкт-Петербург, 2012

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 151901  Технология машиностроения

(базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 151000 Технологические машины и оборудование по направлению подготовки 151900 конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

| Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии «Технология машиностроения» ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж Протокол №_____ от «____» ________ 20 г | Рекомендована методическим советом ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж Протокол №_____ от «____» ________ 20 г |
| --- | --- |

Разработчики: Емельянова О. Н.

Должность:	преподаватель ГОУ СПО Санкт-Петербургский Технический колледж

Согласовано с работодателем:

Название организации

Должность работодателя                                            ФИО

Дата согласования ________________ 201__г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 13 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 151000 Технологические машины и оборудование, по направлению подготовки 151900 конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств:

151901   Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

11853  доводчик-притирщик;

11883  долбежник;

12242  заточник;

12273  зуборезчик;

12277 зубошлифовщик;

14889  наладчик автоматических линий и агрегатных станков;

14901  наладчик автоматов и полуавтоматов;

14914  наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков;

14989  наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;

16045  оператор станков с программным управлением;

16799  полировщик;

17636  разметчик;

17985 резьбофрезеровщик;

17986  резьбошлифовщик;

18355  сверловщик;

18452  слесарь-инструментальщик;

18466  слесарь механосборочных работ;

18559  слесарь-ремонтник;

18809  станочник широкого профиля;

19149 токарь;

19158  токарь-полуавтоматчик;

19163 токарь-расточник;

19165  токарь-револьверщик;

19479 фрезеровщик;

19630  шлифовщик

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

Определять виды конструкционных материалов;

Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

Проводить исследования и испытания материалов;

Рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

Классификацию и способы получения композиционных материалов;

Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

Строение и свойства металлов, методы их исследования;

Классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

Методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 2 |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа с источниками информации (подготовка конспекта) |  |
| самостоятельная работа по выполнению расчетных задач по заданным условиям |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 108 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Значение и содержание учебной дисциплины "Материаловедение" и связь ее с другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов дисциплин. Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем. Новейшие достижения и перспективы развития в области материаловедения. |  | 1 |
| Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства материалов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; жидкие кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 1. Определение твердости металлов по методу Бринелля | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта по вопросу: Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллических решеток | 4 |  |
| Тема 1.2. Формирование структуры литых материалов. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение монокристаллов. Аморфное состояние материалов. |  | 1 |
| Тема 1.3. Диаграммы состояния металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру сталей. |  | 1 |
| Тема 1.4. Формирование структуры деформированных металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Пластическая деформация поликристаллических металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически деформированных металлов. Возврат и рекристаллизация. |  | 1 |
| Тема 1.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Определение и классификация видов термической обработки. Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и сплавов Цементация стали. Азотирование стали. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта по вопросу: Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. Ионное (плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами | 4 |  |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. |  | 48 |  |
| Тема 2.1. Конструкционные материалы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения конструктивной прочности материалов и их технические характеристики. Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: обыкновенного качества и качественные стали. Легированные стали. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 1. Стабильные структуры сталей | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Кристаллизация углеродистых сталей по диаграмме железо-цементит | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Зависимость механических свойств стали от содержания углерода в ней | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Назначение режимов термообработки для различных изделий машиностроения | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Назначение режимов химикотермической обработки для различных изделий машиностроения | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Структуры легированных сталей | 2 |  |
| Тема 2.2. Материалы с особыми свойствами. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Материалы с особыми технологическими свойствами. Чугуны. Медные сплавы Износостойкие материалы. Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с малой плотностью. Сплавы на основе алюминия и магния Материалы с высокой удельной прочностью. Титан и бериллий. Сплавы на их основе. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. Материалы с особыми магнитными свойствами. Материалы с особыми тепловыми свойствами. Материалы с особыми электрическими свойствами. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 7. Структуры чугунов | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Кристаллизация белых чугунов по диаграмме железо-цементит | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Структуры цветных металлов и их сплавов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта по вопросам: Износостойкие материалы. Их виды, состав, свойства, марки, области применения. Коррозия металлов. Ее виды. Методы защиты от коррозии. Материалы с магнитными свойствами. Их классификация, состав, свойства, марки, области применения. Материалы с особыми тепловыми свойствами. Их состав, свойства, области применения. Полупроводниковые материалы. Их состав, свойства, области применения. Диэлектрики. Их состав, свойства, области применения. | 6 |  |
| Тема 2.3. Инструментальные материалы. Порошковые и композиционные материалы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Материалы для режущих и измерительных инструментов Стали для инструментов холодной обработки давлением. Порошковые материалы. Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 10. Назначение марок материалов на различные изделия машиностроения | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента с учебником с целью составления конспекта: Порошковые и композиционные материалы. Их состав, свойства, области применения | 3 |  |
| Тема 2.4. Неметаллические материалы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины. Состав и общие свойства стекла. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта: Неметаллические материалы: резины, стекло, древесина. Их состав, свойства, области применения | 3 |  |
| Раздел 3. Основные способы обработки материалов |  | 22 |  |
| Тема 3.1. Литейное производство | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной формовкой. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта: Дефекты в отливках. Специальные виды литья. Применяемое оборудование Разработка технологии изготовления отливки в двух опоках | 6 |  |
| Тема 3.2. Обработка давление | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Сущность формообразования заготовок методом пластической деформации, виды заготовок и способы получения заготовок методами пластической деформации. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта: виды обработки металлов под давлением | 6 |  |
| Тема 3.3. Обработка резанием | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие вопросы об обработке резанием. Процесс резания металла. Основные части и элементы резца. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента. Работа с учебником с целью составления конспекта: назначение режимов резания при различных видах обработки. Классификация металлорежущих станков и их характеристика. | 4 |  |
| Всего: | 108 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная установка

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: печь муфельная, микроскопы, твердомеры, наборы шлифов, посадочные места по количеству студентов, место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе, подключение к глобальной сети Интернет.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Моряков О. С.  Материаловедение.- М.: Академия, 2008

2. Фетистов Г.П., Гарифулин Ф.А.

Материаловедение и технология металлов.- М.: Оникс, 2007

Дополнительные источники:

1. Гуляев А. П.  Материаловедение.- М.: Металлургия, 2006

2. Фетисов Г. П., Карпман М. Г. Материаловедение и технология металлов.- М.: Высшая школа, 2005

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| УМЕНИЯ: |  |
| Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | Практические занятия № 1-10. Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2. Тестовые задания |
| Определять виды конструкционных материалов; | Практические занятия № 1-10, лабораторная работа № 1. Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2. Тестовые задания |
| Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации | Практические занятия № 1-10. Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2; Тестовые задания |
| Проводить исследования и испытания материалов; | Практические занятия № 1-10, лабораторная работа № 1 Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2. Тестовые задания |
| Рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания | Опрос по индивидуальным заданиям по теме 3.2 Тестовые задания |
| ЗНАНИЯ: |  |
| Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | Практические занятия № 1-10. Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2. Тестовые задания |
| Классификацию и способы получения композиционных материалов; | Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию |
| Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; | Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию; Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2; Практическое занятие № 10 |
| Строение и свойства металлов, методы их исследования; | Практические занятия № 1-10, лабораторная работа № 1. Опрос по индивидуальным заданиям по темам разделов 1, 2; Тестовые задания |
| Классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | Опрос по индивидуальным заданиям; Тестовые задания; Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию; Практические занятия № 1-10, лабораторная работа № 1. |
| Методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию Опрос по индивидуальным заданиям по темам раздела 3 |