ТЕСТЫ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

№ 1. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

А) К тугоплавким В) К черным. С) К диамагнетикам. D) К металлам с высокой удельной прочностью.

№ 2. Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным?

А) Латунь

В) Коррозионно-стойкая сталь. С) Баббит. D) Дуралюмины.

№3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

А) Тугоплавкими. В) Благородными. С) Черными. D) Редкоземельными.

№ 4. К какой группе металлов относится вольфрам?

А) К актиноидам. В) К благородным. С) К редкоземельным.

D) К тугоплавким.

№ 5. В какой из приведенных ниже групп содержатся только тугоплавкие металлы?	.

А) Никель, алюминий. В) Титан, актиний.

С) Молибден, цирконий. D) Вольфрам, железо.

№ 6. К какой группе металлов (сплавов) относится магний?

А) К легкоплавким. В) К благородным  С) К легким. D) К редкоземельным.

№ 7. В какой из приведенных ниже групп содержатся только легкие металлы?

А) Титан, медь. В) Серебро, хром. С) Алюминий, олово

D) Магний, бериллий.

№ 8. В какой из приведенных ниже групп содержатся только легкоплавкие металлы?

А) Индий, магний  В) Олово, свинец. С) Сурьма, никель. D) Цинк, кобальт.

№ 9. Что является одним из признаков металлической связи?

А) Скомпенсированность собственных моментов электронов. В) Образование кристаллической решетки

С) Обобществление валентных электронов в объеме всего тела. D) Направленность межатомных связей.

№ 10. Какое свойство металлов может быть объяснено отсутствием направленности межатомных связей?

А) Парамагнетизм. В) Электропроводность. С) Анизотропностью

D) Высокая компактность.

№ 11. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам?

А) Металлический блеск. В) Наличие кристаллической структуры.

С) Высокая электропроводность

D) Прямая зависимость электросопротивления от температуры.

№ 12. Какому материалу может принадлежать кривая В зависимости электросопротивления от температуры (рис. 1)?

A) Любому металлическому материалу. В) Неметаллическим материалам.

С) Меди. D) Полупроводниковым материалам.

№ 13. Какому материалу может принадлежать кривая А зависимости электросопротивления от температуры (рис. 1)?

А) Полимерным материалам. В) Металлическим материалам

С) Любому неметаллическому материалу. D) Полупроводниковым материалам.

№ 14. Чем объясняется высокая теплопроводность металлов?

A) Наличием незаполненных подуровней в валентной зоне.

В) Взаимодействием ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки. С) Дрейфом электронов. D) Нескомпенсированностью собственных моментов электронов.

№ 15. Что такое домен?                                 .

А) Единица размера металлического зернах

В) Область спонтанной намагниченности   ферромагнетика.

С)   Вид  дефекта   кристаллической   структуры

.D ) Участок металлического зерна с ненарушенной кристаллической решеткой.

1.1.Кристаллическое строение металлов и дефекты кристаллических структур

№ 16. Что такое элементарная кристаллическая ячейка?

А) Тип кристаллической решетки, характерный для данного химического элемента.

В) Минимальный объем кристаллической решетки, при трансляции которого по координатным осям можно воспроизвести всю решетку.

С) Кристаллическая ячейка, содержащая один атом.

D) Бездефектная (за исключением точечных дефектов) область кристаллической решетки.

№ 17. Что такое базис кристаллической решетки?

А) Минимальный объем кристаллической решетки, при трансляции которого по координатным осям можно воспроизвести всю решетку. В) Расстояние между соседними одноименными кристаллическими плоскостями.

С) Число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома.

D) Совокупность значений координат всех атомов, входящих в элементарную ячейку.

№ 18. Какие из представленных на рисунке элементарных ячеек кристаллических решеток относятся к простым (рис. 2)?

А) А и D. В) В и С. С) А и С. D) В и D.

№ 19. Сколько атомов принадлежит представленной на рис. 3 элементарной ячейке?

А) 8. В) 6. С) 4.D)14.

№ 20. Какова химическая формула сплава, кристаллическая решетка которого представлена на рис. 4?

А) А2В. В) А8В. С) А 4В. D)_AВ.

№ 21. Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях?

А)_Полиморфизм. В) Изомерия. С) Анизотропия.

D) Текстура.

№ 22. Как называется характеристика кристаллической решетки, определяющая число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома?

А) Базис решетки. В) Параметр решетки. С) Коэффициент компактности. D) Координационное число.

№ 23. Каково координационное число кристаллической решетки, элементарная ячейка которой представлена на рис. 5?

А)К8. В) К12. C)К 6. D)Г 12

№ 24, Почему вещества, обладающие кристаллической решеткой, представленного на рис. 6 типа, не образуют растворов внедрения с высокой концентрацией растворенного компонента?

А) Из-за наличия в решетке доли ковалентной связи. В) В решетке нет крупных пор для размещения атомов примеси. С) Решетка обладает высокой степенью компактности. D) Подобные решетки образуют высококонцентрированные растворы.

№ 25, Какое из изменений характеристик кристаллической решетки приведет к росту плотности вещества?

А) Увеличение параметров решетки. В) Уменьшение количества пор в элементарной ячейке. С) Увеличение числа атомов в ячейке.

D) Увеличение координационного числа.

№ 26. Как называется характеристика кристаллической решетки, определяющая отношение объема атомов, приходящихся на элементарную ячейку, к объему ячейки?

А) Коэффициент компактности. В) Координационное число. С) Базис решетки. D) Параметр решетки.

№ 27. Каковы индексы кристаллографического направления ОВ (рис. 7)?

А) (121). В) [-121]. С) [122]. D) [0,5; I; 0,5].

№ 28. Каковы кристаллографические индексы заштрихованной плоскости (рис. 8)?

А) (111). В) (011). С) (220). D) (100).

№ 29. Каковы кристаллографические индексы плоскости ABC (рис. 9)?

А) (2 1 4). В) (2 4 1). С) (1 2 1/2). D) (1 1/2 2).

№ 30. Как называется явление, заключающееся в неоднородности свойств материала в различных кристаллографических направлениях?

А) Изотропность. В) Анизотропия. С) Текстура. D) Полиморфизм.

№31. Какие тела обладают анизотропией?

А) Текстурованные поликристаллические материалы.

В) Ферромагнитные материалы. С) Поликристаллические вещества. D) Аморфные материалы.

№ 32. Какие тела обладают анизотропией?

А) Парамагнетики. В) Монокристаллы. С) Вещества, обладающие полиморфизмом. D) Переохлаждённые жидкости.

№ 33. К какой группе дефектов кристаллических структур можно отнести дефект представленного на рис. 10 фрагмента кристаллической решетки?

А) К точечным. В) К линейным. С) К поверхностным. D) К объемным.

№ 34. Какую группу дефектов представляют собой искажения, охватывающие области в радиусе 6 ... 7 периодов кристаллической решетки?

А) Поверхностные. В) Объемные. С) Точечные. D) Линейные.

№ 35. Как называется дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической решетки?

А) Дислокация. В) Пора. С) Вакансия. D) Межузельный атом.

№ 36. Какого рода дефект кристаллической структуры представлен на рис. 11 ?

А).Примесный атом внедрения. В) Межузельный атом. С) Примесный атом замещения. D) Вакансия.

№ 37. Как называется элемент кристаллической структуры, помеченный на рис. 12 знаком вопроса?

А) Плоскость скольжения. В) Краевая дислокация. С) Цепочка межузельных атомов. D) Экстраплоскость.

№ 38. Как называются дефекты, измеряемые в двух направлениях несколькими периодами, а в третьем - десятками и сотнями тысяч периодов кристаллической решетки?

А) Межузельные атомы. В) Поверхностные дефекты. С) Дислокации. D) Микротрещины.

№ 39. Что такое экстраплоскость?

А) Плоскость раздела фрагментов зерна или блоков мозаичной структуры. В) Поверхностный дефект кристаллической решетки. С) Атомная полуплоскость, не имеющая продолжения в нижней или верхней частях кристаллической решетки. D) Атомная плоскость, по которой происходит скольжение одной части кристалла относительно другой.

№ 40. Как называется дефект, представляющий собой область искажений кристаллической решетки вдоль края экстраплоскости?

А) Краевая дислокация. В) Цепочка вакансий. С) Микротрещина. D) Винтовая дислокация.

№ 41.... представляет собой переходную область в

3 ... 4 периода от кристаллической решетки одной ориентации к решетке другой ориентации". О какой структуре идет речь?

А) Об атмосфере Коттрелла. В) О винтовой дислокации. С) О большеугловой (межзеренной) границе. D) О малоугловой (межблочной) границе.

1.2.Теория сплавов

№ 42. При какой (каких) температуре(ах) возможен процесс кристаллизации (рис. 13)?

A)t2 и t3.  В) t1и t2. С) t1 D) t3.

№ 43. На рис. 14 представлено изменение энергии Гиббса при образовании зародышей кристалла. Возможен ли рост кристалла из зародыша

размером r 1 ?

А) К росту способен любой зародыш. В) Рост маловероятен, так как он сопровождается повышением энергии Гиббса. С}_Рост возможен, поскольку размер зародыша превышает критический. D) Рост такого зародыша возможен только при гетерогенном образовании.

№ 44. Какими факторами определяется кристаллизация?

А) Числом частиц нерастворимых примесей и наличием конвективных потоков. В) Числом центров кристаллизации и скоростью роста кристаллов из этих центров. С) Степенью переохлаждения сплава. D) Скоростью отвода тепла.

№ 45. Чем определяется форма зерен металла?

А) Условиями столкновения растущих зародышей правильной формы. В) Формой частиц нерастворимых примесей, на которых протекает кристаллизация. С) Интенсивностью тепловых потоков. D) Формой кристаллических зародышей.

№ 46. Как зависит размер зерен металла от степени переохлаждения его при кристаллизации?

А) Чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно. В) Размер зерна не зависит от степени переохлаждения. С) Чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно. D) Зависимость неоднозначна: с увеличением переохлаждения зерно одних металлов растет, других - уменьшается.

№ 47. Какую структуру можно ожидать, если при кристаллизации достигнута степень переохлаждения n 1       (рис 15) ?

А) Любую. Характер структуры мало зависит от степени переохлаждения. В) Аморфную. С) Крупнокристаллическую. D) Мелкокристаллическую.

№ 48. Как называется структура, схема которой представлена на рис. 16?

А) Дендрит. В) Блок мозаичной структуры. С) Сложная кристаллическая решетка. D) Ледебурит.

1.3 Виды сплавов

№ 49. Микроструктура какого сплава представлена на рис. 17?

А)   Твердого   раствора   внедрения.   В)   Твердого   раствора   замещения.

С) Механической смеси. D) Химического соединения.

№ 50. Микроструктура какого сплава представлена на рис. 18?

А) Механической смеси. В) Чистого металла. С) Химического соединения.

D) Твердого раствора.

№ 51. Кристаллическая решетка какого сплава представлена на рис. 19?

А) Механической смеси. В) Твердого раствора внедрения. С) Химического соединения

D) Твердого раствора замещения.

№ 52. Какому типу сплавов принадлежит кристаллическая решетка, представленная на рис. 20?

А) Твердому раствору внедрения. В) Твердому раствору замещения. С) Химическому соединению. D) Механической смеси.

№ 53. К какому типу принадлежит сплав, кристаллическая решетка которого представлена на рис. 21 ?

А) К химическим соединениям. B) К твердым растворам замещения. С) К твердым растворам внедрения. D) К механическим смесям.

№ 54. К какому типу принадлежит сплав, кристаллическая решетка которого представлена на рис. 22?

А) К химическим соединениям. В) К твердым растворам внедрения. С) К твердым растворам замещения. D) К механическим смесям.

№ 55. На рис. 23 представлены кристаллические решетки, принадлежащие сплавам одной системы. Какая это система?

В системе...

А) компоненты ограниченно растворяются друг в друге. В) компоненты неограниченно растворяются друг в друге. С) отсутствует взаимная растворимость компонентов. D) компоненты образуют устойчивое химическое соединение.

№ 56. Для каких сплавов компонентов А и В характерно равенство А(В) = В(А)?

А) Для твердых растворов внедрения. В) Для механических смесей. С) Для химических соединений. D) Для неограниченных твердых растворов.

№ 57. Возможна ли 100-процентная концентрация растворяемого компонента в решетке растворителя?

А) Возможна в системе с химическими соединениями. В) Нет. С) Возможна в системе механических смесей. D) Возможна в системе неограниченных твердых растворов.

№ 58. Какой вид имеет уравнение правила фаз?

А) С = К + F – 1. В) С = F + K + 1. С) С = F – K + 1. D) С = K – F + 1.

№ 59. Каким отрезком определяется концентрация компонента А в точке т диаграммы состояния (рис. 24)?

A) Am. B)fm. С) тВ. D) сf

№ 60. Какая диаграмма состояния представлена на рис. 25?

А)Однокомпонентная диаграмма. В) Диаграмма с химическим соединением.

С) Диаграмма с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии.

D) На рисунке представлена не диаграмма, а лишь ее температурная ось.

№ 61. Какая диаграмма состояния представлена на рис. 26?

A)   С   неограниченной   растворимостью   компонентов  в  твердом   состоянии.

B) С химическим соединением. С)_С отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии. D) С ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

№ 62. Что такое эвтектика?

А) Вещество, образующееся при некотором соотношении компонентов и имеющее кристаллическую решетку, отличную от решеток, составляющих эвтектику веществ.

В) Механическая смесь двух компонентов. С) Неограниченный твердый раствор компонентов друг в друге. D) Механическая смесь, образующаяся в результате одновременной кристаллизации компонентов или твердых растворов из жидкого раствора.

№ 63. Диаграмма состояния какого типа представлена на рис. 27?

А) С неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

В) С ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

С) С неустойчивым химическим соединением. D) С отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии.

№ 64. Какая диаграмма состояния представлена на рис. 28?

А) С неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

В) С ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

С) С химическим соединением. D) С отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии.

№ 65. Отношением каких отрезков определяется количество кристаллической фазы в сплаве / - / в точке b (рис. 29)?

- bclac. В) bclab. С) ab/ас. D) аb/bс.

№ 66. В каком из сплавов эвтектическая реакция займет больше времени, если скорость кристаллизации во всех сплавах одинакова (рис. 30)?

А) е. В) с. С) Во всех сплавах одинаково. D) d.

№ 67. При каких температурных условиях кристаллизуются чистые металлы?

А) В зависимости от природы металла температура может снижаться в одних случаях, повышаться в других и оставаться постоянной в третьих. В) При снижающейся температуре. С) При растущей температуре. D) При постоянной температуре.

№ 68. При каких температурных условиях кристаллизуются сплавы в системе с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии?

А) Все сплавы кристаллизуются при снижающейся температуре.

В) Кристаллизация сплавов протекает при снижающейся температуре, завершается -при постоянной. С) Все сплавы кристаллизуются при постоянной температуре.

D) Сплавы кристаллизуются при растущей температуре (из-за выделения скрытой теплоты кристаллизации).

№ 69. При каких температурных условиях кристаллизуются эвтектики в двухкомпонентных сплавах?

А) При снижающейся температуре. В) В зависимости от вида сплава температура может расти в одних случаях, снижаться в других и оставаться постоянной в третьих.

С) При постоянной температуре. D) При растущей температуре.

№ 70. Как меняется температура сплавов системы с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии в процессе кристаллизации?

А) Снижается (кроме эвтектического сплава), завершается кристаллизация всех сплавов при постоянной температуре. В) Остается постоянной. С) Снижается.

D) Снижается (кроме эвтектического сплава), завершается кристаллизация некоторых сплавов при постоянной температуре.

№ 71. В чем состоит отличие эвтектоидного превращения от эвтектического?

А) При эвтектоидном превращении возникают промежуточные фазы, при эвтектическом - механические смеси. В) Принципиальных отличий нет. Это однотипные превращения.

С) При эвтектоидном превращении распадается твердый раствор, при эвтектическом - жидкий. D) При эвтектоидном превращении из твердых растворов выделяются вторичные кристаллы, при эвтектическом - из жидкости - первичные.

№ 72. Какому сплаву (каким сплавам) принадлежит кривая охлаждения В (рис.31)?

- d. В) а и d. С) b. D) b и с.

№ 73. Какая из приведенных структур принадлежит сплаву 1 - 1 при комнатной температуре (рис. 32)?

А) В. В) С. C)A.D)D.

№ 74. В какой из диаграмм (рис. 33) имеется неустойчивое химическое соединение?

- D. В) С. С) В. D) А.

№ 75. На рис. 34 представлена диаграмма состояния с полиморфным превращением компонента А. Какое из суждений о диаграмме справедливо?

А) Высокотемпературная модификация компонента А изоморфна В.

В) Тип кристаллической решетки компонента А отличен от В.

С) Низкотемпературная модификация А изоморфна компоненту В.

D) Компонент А имеет кристаллическую решетку того же типа, что и компонент В.

№ 76. Какое из суждений относительно приведенной на рис. 35 диаграммы справедливо?

На рис. 35 приведена диаграмма...

А) А - В. Компоненты А и В неограниченно растворяются друг в друге.

B) с полиморфным превращением. Обе модификации А изоморфны компоненту В.

C) с эвтектикой. Низкотемпературная модификация А и компонент В имеют однотипные решетки.

D)c перитектикой. Компонент А имеет полиморфное превращение. Низкотемпературная модификация А изоморфна В.

№ 77. В какой диаграмме (каких диаграммах) состояния есть полиморфное превращение (рис. 36)?

A)D. B)A.C)C. D)B и C.

№78. Каков состав сплава в точке z (рис. 37) тройной системы ABC?

А) А = 30 %, В = 60 %, С = 10 %. В)А = 10 %, В = 60 %, С = 30 %. С) А = 60 %, В = 10 %, С = 30 %. D) А = 10 %, В = 30%, С = 60 %.

1.4.Механические свойства, деформация и рекристаллизация металлов.

№ 79. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твердого тела?

А) Выносливость. В) Прочность. С) Упругость. D} Твердость.

№ 80. При испытании на растяжение образец нагрузили до напряжения R после чего нагрузку сняли. Какова величина относительного удлинения образца (рис. 38)?

А) 6 % . В) 4 %. C) 3 % . D) 8 %.

№ 81. На рис. 39 изображена диаграмма растяжения для условных напряжений. Поведение каких металлов она отражает?

А) Пластичных. В) Она может принадлежать любому металлу. С) Металлы не могут иметь такую диаграмму. Это неметаллический материал. D) Хрупких.

№ 82. Вдоль какой плоскости ГЦК легче всего происходит скольжение?

А)(111). В) (100). С) (200). D) (110).

№ 83. Какие факторы строения реальных кристаллов вызывают пластические деформации при напряжениях меньших, чем рассчитанные для идеальной модели кристаллической решетки?

А) Точечные дефекты. В) Дислокации. С) Поверхностные дефекты. D) Дефекты кристаллического строения.

№ 84. При каком виде излома в зоне разрушения хорошо просматриваются форма и размер зерен?

А) При транскристаллитном. В) При хрупком. С) При вязком. D) При усталостном.

№ 85. При каком виде излома в области разрушения видны две зоны (предварительного разрушения и долома)?

А) При интеркристаллитном. В) При усталостном. С) При транскристаллитном. D) При вязком.

№ 86. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?

А) Прочность. В) Вязкость разрушения. С) Ударная вязкость. D) Живучесть.

№ 87. Что называют конструктивной прочностью материала?

А) Способность противостоять усталости. В) Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. С) Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. D) Комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации.

№ 88. Какое свойство материала называют надежностью?

А) Способность противостоять усталости. В) Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. С) Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. D) Способность противостоять хрупкому разрушению.

№ 89. Какое свойство материала называют долговечностью?

А) Способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию. В) Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения,  обеспечивая  работоспособность деталей  в течение заданного  времени.

C)  Способность противостоять хрупкому разрушению

D) Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины.

№ 90. Какое свойство материала называют выносливостью?

А) Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. B) Способность противостоять усталости.

С) Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. D) Способность противостоять хрупкому разрушению.

№ 91. Что такое живучесть?

A) Продолжительность работы детали от момента зарождения первой макроскопической трещины усталости размером 0,5 ... 1,0 мм до разрушения.

В) Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени.

С) Способность материала оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.

D) Способность противостоять хрупкому разрушению

№ 92. Что такое порог хладноломкости?

А) Максимальная ударная вязкость при температурах хрупкого состояния.

В) Максимальная прочность при температурах хрупкого состояния.

С) Относительное снижение ударной вязкости при переходе из вязкого состояния в хрупкое.

D)Температура перехода в хрупкое состояние.

№ 93. Как влияет поверхностное упрочнение на чувствительность металла к концентраторам напряжений?

А) Не влияет на чувствительность. В) Характер влияния зависит от вида упрочнения.

С) Понижает чувствительность. D) Повышает чувствительность.

№ 94. Что такое длительная прочность?

А) Напряжение, вызывающее разрушение при определенной температуре за данный отрезок времени. В) Свойство материала сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность детали в течение заданного времени.

С) Долговечность детали от момента зарождения первой макроскопической трещины усталости до разрушения.

D) Напряжение, вызывающее заданную скорость деформации при данной температуре.

№ 95. Что такое предел ползучести?

А) Этап ползучести, предшествующий разрушению, при котором металл деформируется с постоянной скоростью. В) Напряжение, при котором пластическая деформация достигает заданной малой величины, установленной условиями. С) Напряжение, которому соответствует пластическая деформация 0,2 %. D) Напряжение, вызывающее данную скорость деформации при данной температуре.

№ 96. Что такое удельные механические свойства?

А) Отношение прочностных свойств материала к его пластичности.

В) Отношение механических свойств материала к его плотности. С) Отношение механических свойств материала к площади сечения изделия. D) Отношение механических свойств материала к соответствующим свойствам железа.

№ 97. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации?

А) Текстура. В) Улучшение. С)Деформационное упрочнение. D) Полигонизация

№ 98. Что такое критическая степень деформации?

A) Степень деформации, приводящая после нагрева деформированного материала к гигантскому росту зерна. В) Степень деформации, при которой достигается наибольшая возможная плотность дефектов кристаллической структуры. С) Минимальная степень деформации, при которой запас вязкости материала становится равным нулю. D) Минимальная степень деформации, при которой рекристаллизационные процессы не вызывают роста зерна.

№ 99. Что такое рекристаллизация?

Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и охватывающих...

- процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при скольжении и переползании дислокаций. В) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств. С) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения. D) изменения тонкой структуры (главным образом уменьшение количества точечных дефектов).

№ 100. Что такое отдых?

Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и охватывающих...

А) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения. В) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при скольжении и переползании дислокаций.

С) изменения тонкой структуры (главным образом уменьшение количества точечных дефектов). D) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

№ 101. Что такое возврат?

Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и охватывающих...

А) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при скольжении и переползании дислокаций. В) изменения тонкой структуры (главным образом уменьшение количества точечных дефектов). С) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения.

D) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

№ 102. Что такое полигонизация?

Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и охватывающих...

А) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения. В) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при скольжении и переползании дислокаций. С) изменения тонкой структуры (главным образом уменьшение количества точечных дефектов). D) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

№ 103. Какое деформирование металла называют холодным?

А) Деформирование, при котором не возникает деформационное упрочнение.

В) Деформирование при температуре ниже температуры рекристаллизации.

С) Деформирование при комнатной температуре. D) Деформирование при отрицательных температурах.

№ 104. Как зависит температура рекристаллизации металла от его чистоты?

А) Чем чище металл, тем выше температура рекристаллизации.

В) Температура рекристаллизации не зависит от чистоты металла.

С) Для металлов зависимость имеет знак плюс (чем чище металл, тем выше температура), для легированных сплавов - минус. D) Чем чище металл, тем ниже температура рекристаллизации.

  - Железоуглеродистые сплавы (структурный и фазовый составы).

№ 105. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в

а-железе?

А) Перлит. В) Цементит. С) Феррит. D) Аустенит.

№ 106. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в у-железе?

А) Цементит. В) Феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.

№ 107. Как называется структура, представляющая собой карбид железа -Fe3C?

А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D)Цементит.

№ 108. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?

А) Перлит. В) δ-феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.

№ 109. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и цементита?

А) Перлит. В) Феррит. С) Ледебурит. D) δ -феррит.

№ 110. На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектоидная реакция?

А) В области QPSKL. В) В области SECFK.C)Ha линии ECF. D) На линии PSK.

№ 111. На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектическая реакция?

А) На линии ECF. В) В области SECFK. С) В области EIBC. D) На линии PSK.

№ 112. Какой процесс протекает на линии HIB диаграммы железо-углерод?

А) Исчезают кристаллы 5-феррита. В) Образование перлита. С) Перитектическая реакция

D) Завершается кристаллизация доэвтектоидных сталей.

№ 113. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при комнатной температуре наибольшей пластичностью?

А) Аустенит. В) Феррит. С) Цементит. D) Перлит.

№ 114. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью?

А) Аустенит. В) Перлит. С) Феррит. D) Цементит.

№ 115. Сколько процентов углерода (С) содержится в углеродистой заэвтектоидной стали ?

А) 0,02 < С < 0,8. В) 4,3 < С < 6,67. С) 2,14 < С < 4,3. D) 0,8 < С < 2,14.

№ 116. Каков структурный состав заэвтектоидной стали при температуре

ниже 727 °С?

А) Ледебурит + первичный цементит. В) Феррит + третичный цементит.

С) Перлит + вторичный цементит. D) Феррит + перлит.

№ 117. На рис. 40 представлена схема структуры стали. Какая это сталь?

А) Техническое железо. В) Эвтектоидная. С) Заэвтектоидная. D) Доэвтектоидная.

№ 118. На рис. 41 представлена схема структуры доэвтектоидной стали. Как называется структурная составляющая, помеченная знаком вопроса?

А) Феррит. В) Аустенит. С) Вторичный цементит. D) Перлит.

№ 119. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?

А) Содержащие углерода более 0,8 %. В) Содержащие углерода более 4,3 %.

С) Содержащие углерода более 0,02 %. D) Содержащие углерода более 2,14 %.

№ 120. Какой чугун называют белым?

А) В котором весь углерод или часть его содержится в виде графита.

B)   В  котором  весь  углерод  находится  в  химически  связанном  состоянии.

C)  В котором металлическая основа состоит из феррита. D) В котором наряду с графитом содержится ледебурит.

№ 121. Какова форма графита в белом чугуне?

А) Хлопьевидная. В) В белом чугуне графита нет. С) Шаровидная. D) Пластинчатая.

№ 122. В доэвтектических белых чугунах при температуре ниже 727 °С присутствуют две фазовые составляющие: цементит и ... . Как называется вторая фаза?

А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D) Перлит.

№ 123. В каком из перечисленных в ответе сплавов одной из структурных составляющих является ледебурит?

А)Доэвтектический белый чугун. В) Сталь при температуре, выше температуры эвтектоидного превращения. С) Ферритный серый чугун. D) Техническое железо.

№ 124. Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (серый, ковкий, высокопрочный)?

А) По размеру графитных включений. В) По характеру металлической основы.

С) По форме графитных включений. D) По количеству графитных включений.

№ 125. Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (ферритный, ферритно-перлитный, перлитный)?

А) По размеру графитных включений. В) По количеству графитных включений. С) По форме графитных включений. D) По характеру металлической основы.

№ 126. Какие железоуглеродистые сплавы называют ферритными чугунами?

А) Сплавы, в которых весь углерод (более 2,14 %) находится в виде графита,

б) Чугуны, в структуре которых наряду с цементитом имеется феррит.

С) Сплавы с ферритной структурой. D) Чугуны, в которых графит имеет пластинчатую форму.

№ 127. Сколько содержит связанного углерода ферритный серый чугун?

А) 4,3 % . В) 0,0 %. С) 2,14 % . D) 0,8 %.

№ 128. Сколько содержит связанного углерода перлитный серый чугун?

А) 2,14 %. B)0,8 %. С) 4,3 %. D) 0 %.

№ 129. В каком из ответов чугуны с одинаковой металлической основой размещены в порядке возрастания прочности при растяжении?

А) Высокопрочный-ковкий-серый. В) Серый-высокопрочный-ковкий.

С) Ковкий-высокопрочный-серый. D)Серый-ковкий-высокопрочный.

№ 130. На рис. 42 представлена схема структуры железоуглеродистого сплава. Какой это сплав?

А) Техническое железо. В) Ферритный серый чугун. С) Заэвтектический белый Чугун.

D) Эвтектоидная сталь.

№ 131. В поле микроскопа (рис. 43) на фоне равноосных светлых зерен видны шаровидные включения графита. О каком сплаве идет речь?

А) О ферритном высокопрочном чугуне. В) О текстурованном техническом железё

С) О ферритно-перлитном ковком чугуне. D) О доэвтектическом белом чугуне.

№ 132. Какой чугун получают путем длительного отжига белого чугуна?

А) Ковкий. В) Отбеленный. С) Серый. D) Высокопрочный.

№ 133. Какой чугун получают путем модифицирования жидкого расплава магнием или церием?

А) Серый. В) Белый. С) Высокопрочный. D) Ковкий.

1.5. Теория термообработки. Термическая и химико-термическая обработка сталей.

№ 134. Чем отличаются кристаллы, выделяющиеся в данный момент от выделившихся ранее, при равновесной кристаллизации сплава системы с непрерывным рядом твердых растворов?

А) Ранее выделившиеся кристаллы богаче тугоплавким компонентам. В) Состав кристаллов меняется от компонента А до В, С) Отличия нет. D) Ранее выделившиеся кристаллы богаче легкоплавким компонентом.

№ 135. Чем отличаются кристаллы, образующиеся при данной температуре от выделившихся ранее, при неравновесной кристаллизации сплава системы с непрерывным рядом твердых растворов?

А)  Ранее  выделившиеся   кристаллы  богаче  тугоплавким   компонентом.

B) Ранее выделившиеся кристаллы богаче легкоплавким компонентом.

С) В процессе кристаллизации состав кристаллов меняется от чистого компонента А до В. D) Отличия нет.

№ 136. Какие сплавы системы А-В (рис. 44) могут быть закалены?

А) Любой сплав. В) Сплавы, лежащие между Е и Ь. С) Ни один из сплавов. D) Сплавы, лежащие между а и Е.

№ 137. Как называется склонность (или отсутствие таковой) аустенитного зерна к росту?

А) Отпускная хрупкость. В) Наследственная или природная зернистость.

C) Аустенизация. D) Действительная зернистость.

№ 138. Какие из перечисленных в ответах технологические процессы следует проводить с учетом наследственной зернистости?

А) Холодная обработка давлением. В) Литье в песчаные формы. С) Высокий отпуск

D) Закалка, отжиг.

№ 139. Металлографический анализ наследственно мелкозернистой стали показал, что размер ее зерна находится в пределах 0,05 ... 0,08 мм. Какое зерно имеется в виду?

А) Действительное. В) Начальное. С) Наследственное. D) Исходное.

№ 140. Чем объясняется, что троостит обладает большей твердостью, чем сорбит?

А) Форма цементитных частиц в троостите отличается от формы частиц в сорбите.  В)  В троостите  меньше термические  напряжения,  чем  в  сорбите.

C)	Троостит содержит больше (по массе) цементитных частиц, чем сорбит.

D)	В троостите цементитные частицы более дисперсны, чем в сорбите.

ЛЬ 141. Какую кристаллическую решетку имеет мартенсит?

А) Кубическую. В) ГПУ. С) Тетрагональную.

D) ГЦК.

№ 142. Какая из скоростей охлаждения, нанесенных на диаграмму изотермического распада аустенита (рис. 45), критическая?

A)Vt .В)V4.С)V3.D)V2.

№ 143. Как называется структура, представляющая собой пересыщенный твердый раствор углерода в

а-железе?

А) Мартенсит. В) Цементит. С) Феррит. D) Аустенит.

№ 144. Какую скорость охлаждения при закалке называют критической?

А) Максимальную скорость охлаждения, при которой еще протекает распад аустенита на структуры перлитного типа.

В)Минимальную скорость охлаждения, необходимую для получения мартенситной структуры.

С) Минимальную скорость охлаждения, необходимую для фиксации аустенитной структуры.

D) Минимальную скорость охлаждения, необходимую для закалки изделия по всему сечению.

№ 145. Каковы основные признаки мартенситного превращения?

А) Диффузионный механизм превращения и четкая зависимость температуры превращения от скорости охлаждения сплава.

В) Зависимость полноты превращения от температуры аустенизации и малые искажения в кристаллической решетке.

С) Слабовыражеиная зависимость температуры превращения от состава сплава и малые напряжения в структуре.

D) Бездиффузионный механизм превращения и ориентированная структура.

№ 146. Принимая во внимание сдвиговый механизм образования мартенсита, назовите вдоль какой плоскости кристалла аустенита должен произойти сдвиг?

А) (110). В) (111). С) (100). D) (101).

№ 147. Как влияет скорость охлаждения при закалке на температуру начала мартенситного превращения?

А) Чем выше скорость охлаждения, тем ниже температура.

В) Температура начала мартенситного превращения не зависит от скорости охлаждения.

С) Чем выше скорость охлаждения, тем выше температура.

D) Зависимость температуры начала мартенситного превращения от скорости охлаждения неоднозначна.

№ 148. От чего зависит количество остаточного аустенита?

А)_От температуры точек начала и конца мартенситного превращения.

В) От скорости нагрева при аустенизации.

С) От однородности исходного аустенита.

D) От скорости охлаждения сплава в области изгиба С-образных кривых.

№ 149. Какой температуре (каким температурам) отвечают критические точки А3 железоуглеродистых сплавов?

А) 727 0С.

В) 727 ... 1147 °С (в зависимости от содержания углерода).

С) 727 ...911 °С (в зависимости от содержания углерода).

D) 1147 °С.

№ 150. Что означает точка Ас3?.

А) Температурную точку начала распада мартенсита. В) Температурную точку начала превращения аустенита в мартенсит.

С) Температуру критической точки перехода перлита в аустенит при неравновесном нагреве

D) Температуру критической точки, выше которой при неравновесном нагреве доэвтектоидные стали приобретают аустенитную структуру.

№ 151. На какой линии диаграммы состояния Fe-C расположены критические точки Ат?

- PSK. В) SE. С) ECF. D) GS.

№ 152. Как называется термическая обработка стали, состоящая в нагреве ее выше А3 или Ат, выдержке и последующем быстром охлаждении?

А) Истинная закалка. В) Полная закалка.

С) Неполная закалка.

D)Нормализация.

№ 153. Какой структурный состав приобретет доэвтектоидная сталь после закалки от температуры выше Ас1, но ниже Ас3?

А)Мартенсит + феррит.

В) Перлит + вторичный цементит.

С) Мартенсит + + вторичный цементит.

D) Феррит + перлит.

№ 154. От какой температуры (t) проводят закалку углеродистых заэвтектоидных сталей?

А) От t на 30 ... 50 °С выше Ат.

В) От t на 30 ... 50 °С ниже линии ECF диа
граммы Fe-C.

С) От t на 30 ... 50 "С выше эвтектической.

D) От t на 30 ... 50 °Свыше А1.

№ 155. Почему для доэвтектоидных сталей (в отличие от заэвтектоидных) не применяют неполную закалку?

А) Образуется мартенсит с малой степенью пересыщения углеродом.

В) Образуются структуры немартенситного типа (сорбит, троостит).

С) Изделие прокаливается на недостаточную глубину. D) В структуре, наряду с мартенситом, остаются включения феррита.

№ 156. Какова температура закалки стали 50

(сталь содержит 0,5 % углерода)?

А) 600 ... 620 °С. В) 810 ... 830 °С. С) 740 ... 760 °С.

D) 1030 ... 1050 °С.

№ 157. Какова температура закалки стали У12 (сталь содержит 1,2 % углерода)?

А) 760 ... 780 °С. В) 600 ... 620 °С. С) 1030 ... 1050 °С. D) 820 ... 840 °С.

№ 158. Сколько процентов углерода содержится в мартенсите закаленной стали марки 45 (сталь содержит 0,45 % углерода)?

А) 0,45 %. В) 2,14 %. С) 0,02 %. D) 0,80 %.

№ 159. Что такое закаливаемость?

А) Глубина проникновения закаленной зоны.

В) Процесс образования мартенсита.

С) Способность металла быстро прогреваться на всю глубину.

D) Способность металла повышать твердость при закалке.

№ 160. В чем состоит отличие сталей У10 и У12 (содержание углерода 1,0 и 1,2 % соответственно), закаленных от температуры 760 °С?

А) В структуре сплава У12 больше вторичного цементита.

В) Отличий нет.

С) Мартенсит сплава У12 содержит больше углерода. D) Мартенсит сплава У10 дисперснее, чем У12.

№ 161. Как влияет большинство легирующих элементов на мартенситное превращение?

А) Не влияют на превращение.

В) Сдвигают точки начала и конца превращения к более высоким температурам.

С) Сдвигают точки начала и конца превращения к более низким температурам.

D) Сужают температурный интервал превращения.

№ 162. Какова концентрация углерода в мартенсите закаленной стали марки У12 (сталь содержит 1,2 % углерода)?

А) ~ 0,02 % . В) ~ 0,8 %. С) ~ 2,14 %. D) ~ 1,2 %.

№ 163. Что называют критическим диаметром?

А) Диаметр изделия, при закалке которого в центре обеспечивается критическая скорость закалки.

В) Максимальный диаметр изделия, принимающего сквозную закалку.

С) Диаметр изделия, при закалке которого в центре образуется полумартенситная структура.

D) Максимальный диаметр изделия, прокаливающегося насквозь при охлаждении в данной закалочной среде.

№164. Как зависит прокаливаемость стали от интенсивности охлаждения при закалке?

А) Взаимосвязь между интенсивностью охлаждения и прокаливаемостью
неоднозначна. В) Чем интенсивнее охлаждение, тем меньше прокаливаемость.
С) Прокаливаемость не зависит от интенсивности охлаждения.

D)Чем интенсивнее охлаждение, тем больше прокаливаемость.

№ 165. Расположите образцы стали, закаленные в воде, в масле и на воздухе, по степени убывания глубины закаленного слоя, если образец, закаленный в воде, насквозь не прокалился.

А) В масле - на воздухе - в воде.

В) На воздухе - в масле - в воде.

С) В масле - в воде - на воздухе.

D) В воде - в масле - на воздухе.

№ 166. В чем состоит значение сквозной прокаливаемости сталей?

Сквозное прокаливание обеспечивает...

А) повышение твердости термообработанного изделия, однако при этом ударная вязкость в сердцевине ниже, чем в наружных слоях

В)получение после термообработки зернистых структур во всем объеме изделия и высоких однородных по сечению механических свойств.

С) получение одинаковой твердости по сечению изделия.

D) сокращение количества остаточного аустенита, что приводит к повышению механических свойств стали.

№ 167. Как зависит твердость полумартенситной структуры доэвтектоидной стали от концентрации углерода?

А) Чем больше углерода, тем больше твердость.

В) Чем больше углерода, тем меньше твердость.

С) Зависимость неоднозначна. Твердость полумартенситной структуры определяется также характером термообработки.

D) Твердость не зависит от концентрации углерода.

№ 168. Как влияют большинство легирующих элементов, растворенных в аустените, на прокаливаемость стали?

А)   Увеличивают   прокаливаемость.

В)   Уменьшают   прокаливаемость.

C)	Не влияют на прокаливаемость.

D) Влияние неоднозначно. Велика зависи
мость от режимов отпуска.

№ 169. У сплава А критическая скорость закалки больше, чем у сплава Б. У какого сплава больше критический диаметр?

А) У сплава А.

Б)У сплава Б.

С) Зависимость между критической скоростью закалки и критическим диаметром неоднозначна.

D) Критический диаметр не зависит от критической скорости закалки.

№ 170. На рис. 46 представлены С-образные кривые двух марок стали (А и Б). У какой из них меньше прокаливаемость?

А) Б.

В) По С-образным кривым нельзя судить о прокаливаемости.

С) А.

D)	Исходных данных недостаточно. Нужны сведения о закалочной среде.

№ 171. Чем достигается сквозная прокаливаемость крупных деталей?

А) Многократной закалкой. В) Применением при закалке быстродействующих охладителей. С) Обработкой после закалки холодом.

D) Применением для их изготовления легированных сталей.

№ 172. Как называется термическая обработка, состоящая в нагреве закаленной стали ниже A1 выдержке и последующем охлаждении?

А) Отжиг. В) Аустенизация. С) Отпуск. D) Нормализация.

№ 173. При каком виде отпуска закаленное изделие приобретает наибольшую пластичность?

А) При низком отпуске.

В) При высоком отпуске.

С) Пластичность стали является ее природной характеристикой и не зависит от вида отпуска.

D) При среднем отпуске.

№ 174. При каком виде термической обработки доэвтектоидных сталей возникают зернистые структуры?

А) При изотермической закалке.

В) При закалке со скоростью выше критической.

С) При полном отжиге.

D) При отпуске на сорбит, или троостит.

№ 175. Как влияет температура нагрева при отпуске на твердость изделий из углеродистой стали?

А) Влияние температуры отпуска на твердость неоднозначно.

В) Чем выше температура нагрева, тем выше твердость.

С)Чем выше температура нагрева, тем ниже твердость.

D) Твердость не зависит от температуры отпуска.

№ 176. При какой термической обработке углеродистой стали наиболее вероятно образование структуры зернистого сорбита?

А) При нормализации.

В) При улучшении.

С) При закалке на мартенсит и среднем отпуске.

D) При закалке на сорбит.

№ 177. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

А) Нормализация. В) Улучшение. С) Сфероидизация. D) Полная закалка.

№ 178. Как влияет большинство легирующих элементов на превращения в стали при отпуске?

А) Сдерживают процесс мартенситно-перлитного превращения, сдвигая его в область более высоких температур.

В) Не влияют на превращения при отпуске.

C)	Сдвигают процесс мартенситно-перлитного превращения в область более низких температур.

D) Ускоряют мартенситно-перлитное превращение.

№ 179. Как называется обработка, состоящая в длительной выдержке закаленного сплава при комнатной температуре или при невысоком нагреве?

А) Рекристаллизация. В) Нормализация. С) Высокий отпуск. D) Старение.

№ 180. Как называется термическая обработка стали, состоящая в нагреве ее выше А3 или Ат, выдержке и последующем охлаждении вместе с печью?

А) Неполный отжиг.

В) Полный отжиг.

С) Рекристаллизационный отжиг.

D)Низкий отжиг.

№ 181. Какой отжиг следует применить для снятия деформационного упрочнения?

А) Рекристаллизационный.

В) Полный (фазовую перекристаллизацию).

С) Сфероидизирующий.

D) Диффузионный.

№ 182. Какова цель диффузионного отжига?

А) Гомогенизация структуры.

В) Снятие напряжений в кристаллической решетке

С) Улучшение ферритной составляющей структуры. D) Получение зернистой структуры.

№ 183. Как регулируют глубину закаленного слоя при нагреве токами высокой частоты?

А) Силой тока.

В) Интенсивностью охлаждения.

С) Частотой тока.

D)Типом охлаждающей жидкости.

№ 184. Как называется термическая обработка стали, состоящая из нагрева ее до аустенитного состояния и последующего охлаждения на спокойном воздухе?

А) Истинная закалка. В) Улучшение. С) Неполный отжиг. D) Нормализация.

№ 185. Какими особенностями должна обладать диаграмма состояния системы насыщаемый металл - насыщающий компонент для осуществления химико-термической обработки?

А) ХТО возможна только для систем, образующих механические смеси кристаллов компонентов.

В) Должна быть высокотемпературная область значительной растворимости компонента в металле.

С) ХТО возможна только для систем, образующих непрерывные твердые растворы.

D) В диаграмме должны присутствовать устойчивые химические соединения.

№ 186. Какие из сплавов системы А-В (рис. 44) могут быть подвергнуты химико-термической обработке?

А) Сплавы, лежащие между Е и b, могут быть насыщены компонентом А.

В) Сплавы, лежащие между а и с, могут быть насыщены компонентом В.

С) Все сплавы могут быть насыщены как компонентом А, так и В.

D) Ни один из сплавов не может быть подвергнут ХТО.

№ 187. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

А) Цементация. В) Нормализация. С) Улучшение. D) Цианирование.

№ 188. Какова конечная цель цементации стали?

А) Создание мелкозернистой структуры сердцевины.

В) Повышение содержания углерода в стали.

С) Получение в изделии твердого поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины.

D) Увеличение пластичности поверхностного слоя.

№ 189. Что такое карбюризатор?

А)Вещество, служащее источником углерода при цементации.

В) Карбиды легирующих элементов.

С) Устройство для получения топливовоздушной среды. D) Смесь углекислых солей.

№ 190. Какова структура диффузионного слоя, полученного в результате цементации стали?

Начиная от поверхности, следуют структуры ...

А) цементит + перлит; перлит; перлит + феррит.

В) цементит + феррит; перлит; феррит.

С) перлит + феррит; феррит; феррит + цементит.

D) перлит; перлит + + цементит; цементит + феррит.

№ 191. Чем отличается мартенсит, полученный после закалки цементованного изделия, в сердцевинных участках от мартенсита в наружных слоях?

А) В сердцевине из-за низкой прокаливаемости сталей образуются структуры перлитного типа.

_В) В наружных слоях мартенсит высокоуглеродистый, в сердцевине - низкоуглеродистый.

С) В сердцевине мартенсита нет.

D) В наружных слоях мартенсит мелкоигольчатый, в сердцевине - крупноигольчатый.

№ 192. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом в расплавленных солях, содержащих группу CN?

А) Нитроцементация.

В) Улучшение.

С) Цианирование. D) Модифицирование.

№ 193. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом в газовой среде?

А) Цианирование. В) Улучшение. С) Модифицирование. D) Нитроцементация.

№ 194. Какие стали называют цементуемыми?

А) Высокоуглеродистые (более 0,7 % С).

В) Высоколегированные.

С) Малоуглеродистые (0,1 ... 0,25 % С).

D) Среднеуглеродистые (0,3 ... 0,5 % Су

№ 195. В поле микроскопа около четверти площади микрошлифа занято перлитом. Сталь какой марки может находиться под микроскопом?

А) 40. В) 05. С) 10.D)20.

№ 196. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?

А) Ст1кп. В) У10А. С) 10пс. D) A11.

№ 197. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?

А) Низкое содержание кремния. В) Высокая плотность отливки. С) Низкая пластичность. D) Низкое содержание марганца.

№ 198. Какую сталь называют кипящей (например, СтЗкп)?

А) Сталь, обладающую повышенной плотностью.

В) Сталь, доведенную до температуры кипения.

С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием

D) Сталь, раскисленную только марганцем.

№ 199. Что является основным критерием для разделения сталей по качеству?

А) Степень раскисления стали.

В) Степень легирования стали.

_С) Содержание в стали серы и фосфора.

D) Содержание в стали неметаллических включений.

№ 200. Каково предельное содержание серы и фосфора в высококачественных сталях?

A) S - 0,05 %, Р - 0,04 %.

В) S - 0,015 %, Р - 0,025 %.

С) S.- 0,025 %, Р - 0,025 %.

D) S - 0,035 %, Р - 0,035 %.

№ 201. Каково предельное содержание серы и фосфора в качественных сталях?
A) S - 0,015 %, Р - 0,025 %.

В) S - 0,025 %, Р - 0,025 %..

C)_S - 0,035 %,Р - 0,035 %.

D) S - 0,05 %, Р - 0,04 %.

№ 202. К какой категории по качеству принадлежит сталь Стбсп?

А) К высококачественным сталям. В) К особовысококачественным сталям. С) К качественным сталям. D) К сталям обыкновенного качества.

№ 203. К какой категории по качеству принадлежит сталь 05кп?

А) К сталям обыкновенного качества.

B) C качественным сталям.

С) К высококачественным сталям.

D) К особовысококачественным сталям.

№ 204. Содержат ли информацию о химическом составе (содержании углерода) марочные обозначения сталей обыкновенного качества, например, Ст4?

А) Нет. Число 4 характеризует механические свойства стали.

В) Нет.

С) Да. В сплаве Ст4 содержится 0,4 % углерода.

D) Да. В сплаве Ст4 содержится 0,04 % углерода.

№ 205. Какой из сплавов СтЗсп или сталь 30 содержит больше углерода?

А) СтЗсп.

В) В обоих сплавах содержание углерода одинаково.

С) Сталь 30.

D)) Для ответа на поставленный вопрос следует состав сплава СтЗсп уточнить по ГОСТ 380-94.

№ 206. Изделия какого типа могут изготавливаться из сталей марок 65, 70?

А) Изделия, изготавливаемые глубокой вытяжкой.

В) Пружины, рессоры.

C)	Неответственные элементы сварных конструкций. D) Цементуемые изделия.

№ 207. Каков химический состав стали 20ХНЗА?

А) ~ 0,2 % С, не более 1,5 % Сr, ~ 3 % Ni. Сталь высококачественная.

В) ~ 2% С, не более 1,5 % Сг и N, ~ 3 % Ni.

С) ~ 0,02 % С, ~ 3 % N и ~ по 1 % Сr и Ni.

D)	~ 20 % Сr, не более 1,5 % Ni и около 3 % N.

№ 208. Каков химический состав сплава 5ХНМА?

А) ~ 0,5 % С; не более, чем по 1,5 % Сг, Ni и Мо. Сталь высокого качества.

В) ~ 5 % С; не более, чем по 1,5 % Сг, Ni, Mo и N.

С) ~ 0,05 % С; не более, чем по 1,5 % Сr, Ni и Мо. Сталь высокого качества.

D) ~ 5 % Сr; Ni, Mo и N не более, чем по 1,5 %.

№ 209. Какие стали называют автоматными?

А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах.

В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении.

С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.

D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках-автоматах.

№ 210. К какой группе материалов относится сплав марки А20?

А) К углеродистым инструментальным сталям.

В) К углеродистым качественным конструкционным сталям.

С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием. D) К сталям обыкновенного качества.

№ 211. К какой группе материалов относится сплав марки АЦ20? Каков его химический состав?

А) Конструкционная сталь, содержащая ~ 0,2 % С и легированная N и Zr.

- Высококачественная конструкционная сталь, содержащая ~ 0,2 % С и ~ 1 % Zr.

- Автоматная сталь. Содержит ~ 0,2 % С, легирована Са с добавлением РЬ и Те.

- Алюминиевый сплав, содержащий ~ 2 % Zn.

№ 212. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический состав?

А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0,4 % углерода и около 1 % кремния.

В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отражен.

С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0,4 % углерода.

D)Автоматная сталь. Содержит около 0,4 % углерода, повышенное количество серы, легирована свинцом.

№ 213. Даны две марки сталей: 40Х9С2 и 40X13. Какая из них коррозионно-стойкая (нержавеющая)?

А) 40Х9С2.

В) 40X13.

С) Ни одна из этих марок сталей не может быть отнесена к коррозионно-стойким (нержавеющим).

D) Обе марки относятся к коррозионно-стойким (нержавеющим) сталям.

№ 214. Какие металлы называют жаростойкими?

А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.

С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

№ 215. Какие металлы называют жаропрочными?

А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.

С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.

№ 216. Какие стали называют мартенситно-стареющими?

А) Стали, в которых мартенситно-перлитное превращение протекает при естественном старении.

В) Стали, в которых мартенсит образуется как следствие закалки и старения.

С) Безуглеродистые высоколегированные сплавы, упрочняющиеся после закалки и старения вследствие выделения интерметаллидных фаз.

D) Высоколегированные аустенитные стали, упрочняемые закалкой и последующей термомеханической обработкой с большими степенями обжатия.

№ 217. К какой группе материалов относится сплав марки У10А? Каков его химический состав?

А) Высококачественная углеродистая конструкционная сталь. Содержит около 0,1 % С.

В) Высокоуглеродистая сталь. Содержит около 1 % С, легирована N.

С) Титановый сплав. Содержит около 10 % А1.

D)Высококачественная углеродистая инструментальная сталь. Содержит около 1 % С.

№ 218. Какова форма графита в чугуне марки КЧ 35-10?
А) Пластинчатая. В) Хлопьевидная. С) В этом чугуне графита нет. D) Шаровидная.

№ 219. Графит какой формы содержит сплав СЧ 40?

А) Пластинчатой. В) Шаровидной. С) Хлопьевидной. D) В сплаве графита нет.

№ 220. Графит какой формы содержится в сплаве ВЧ 50?

А) Шаровидной. В) Хлопьевидной. С) В сплаве графита нет. D) Пластинчатой.

№ 221. Что означает число 10 в марке сплава КЧ 35-10? А) Относительное удлинение в процентах.

В) Ударную вязкость в кДж/м2.

С) Временное сопротивление в кгс/мм2.

D) Предел текучести в МПа.

№ 222. Что означает число 40 в марке сплава СЧ 40?

А) Предел текучести в МПа.

В) Предел прочности при изгибе в кгс/мм2.

С) Ударную вязкость в кДж/м2.

D) Временное сопротивление в кгс/мм2.

2.2	Цветные металлы и сплавы

№ 223. Какими из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?

А) Низкой tпл (651 °С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (1740 кг/м3).

В) Низкой tпл (327 °С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью (11 600 кг/м3).

С) Высокой tпл (1083 °С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3).

D) Высокой tпл (1665 °С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (4500 кг/м3).

№ 224. Каков тип кристаллической решетки меди?

А) В модификации а-ГПУ, в модификации β-ОЦК.

В) Кубическая гране-центрированная.

С) Гексагональная плотноупакованная.

D) Кубическая объемно-центрированная.

№ 225. Что такое латунь?

А) Сплав меди с цинком.

В) Сплав железа с никелем.

С) Сплав меди с оловом.

D) Сплав алюминия с кремнием.

№ 226. Каково максимальное содержание цинка в латунях, имеющих практическое значение?

А) 43 %. В) 39 %. С) 52 %. D) 18 %.

№ 227. Как влияет увеличение концентрации цинка на прочность и пластичность а-латуней?

А) Обе характеристики снижаются.

В) Обе характеристики возрастают.

C)	Прочность увеличивается, пластичность снижается.

D) Прочность снижается, пластичность растет.

№ 228. Как влияет на прочность и пластичность

(а + β)-латуней увеличение концентрации цинка?

А) Прочность и пластичность снижаются.

В) Прочность и пластичность увеличиваются.

С) Прочность увеличивается, пластичность снижается.

D) Прочность снижается; пастичность увеличивается.

№ 229. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?

А) Литейная сталь, содержащая 0,62 % С.

В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62 %Al. C) Сплав меди с цинком, содержащий 62 % Си.

D)	Сплав бронзы с медью, содержащий 62 % бронзы.

№ 230. Как называется сплав марки ЛК80-3? Каков его химический состав?

А) Литейный алюминиевый сплав (силумин). Состав устанавливают по ГОСТу.

В) Латунь. Содержит примерно 80 % Zn, 3 % Cd, остальное - Си.

С) Литейная эвтектоидная сталь. Содержит примерно 0,8 С и ~ 3 % Co.

D) Латунь. Содержит примерно 80 % Сu, 17 % Zn и 3 % Si.

№ 231. Какова марка деформируемого сплава, содержащего 36 % Zn, 3 % Al, 2 % Ni, Cu - основа?

А) БрАЦН 3-36-2.

В) ЛЦ36АЗН2.

С) ЛАН 59-3-2.

D) БрЦ36АЗН2.

№ 232. Какова марка литейного сплава, содержащего 40 % Zn, 3 % Мn, 1 %А1 (основа-Сu)?

А) БрЦАМц40-1-3._

В) ЛЦ40МцЗА.

С) БрЦ40АМцЗ.

D) ЛАМц 56-1-3.

№ 233. Как называют сплавы меди с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т. д.)?

А) Бронзы. В) Латуни. С) Инвары. D) Баббиты.

№ 234. Какова марка литейного сплава, содержащего 12.% Zn, 3 % Sn, 5 % Pb, Сu - основа?

А) БрОЦС 3-12-5.

В) ЛЦ12ОЗС5.

С) ЛОС 80-3-5.

D) БрОЗЦ12С5.

№ 235. Какова марка деформируемого сплава, содержащего 4 % Sn, 4 % Zn, 17 %РЬ (основа-Сu)?

А) БрО4Ц4С17.

В) БрОЦС 4-4-17.

С) ЛОС 75-4-17.

D) ЛЦ4О4С17.

2.5.

№ 236. Каковы основные характеристики алюминия?

А) Малая плотность; низкая теплопроводность; низкая коррозионная стойкость.

В) Высокая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозионная стойкость.

C) Малая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозионная стойкость.

D) Малая плотность; высокая теплопроводность; низкая коррозионная стойкость.

№ 237. Каков тип кристаллической решетки алюминия?

А) Кубическая гранецентрированная.

В) В модификации а-ГПУ, в модификации β-ОЦК

С) Кубическая объемно-центрированная.

D) Гексагональная плотноупакованная.

№ 238. На рис. 47 представлен фрагмент диаграммы

Al-Cu. Какие из сплавов системы относятся к деформируемым?

A) d В) а. С) с. D) b.

№ 239. На рис. 47 представлен фрагмент диаграммы Al-Cu. Какие из сплавов системы относятся к упрочняемым термообработкой?

А) а. В) b. С) d. D) с.

№ 240. Что является упрочняющим фактором при термической обработке сплавов системы Al-Cu?

_А} Образование при старении зон Гинье-Престона.

В) Фиксация при комнатной температуре высокотемпературного состояния.

С) Образование при закалке мартенситной структуры. D) Выделение при старении дисперсных фаз.

№ 241. Что такое зоны Гинье-Престона?

А) Образующийся при отпуске метастабильный е-карбид.

В) Малые объемы твердого раствора с повышенной концентрацией растворенного компонента, сохраняющие решетку растворителя.

С) Образующиеся в растворах метастабильные фазы с решеткой, отличной от решетки раствора, но имеющие с ним когерентную границу.

D) Стабильные дисперсные фазы, выделившиеся из состаренных твердых растворов.

№ 242. Как зависит максимально достижимая прочность сплавов системы Al-Cu от температуры старения?

А) Прочность не зависит от температуры старения.

В) Чем выше температура, тем выше прочность.

С) Чем выше температура, тем ниже прочность.

D) Прочность достигается закалкой, старение же только снимает возникшие при закалке напряжения.

№ 243. Чем объяснить, что в сплавах системы Al-Cu при искусственном старении после достижения максимальной прочности наступает разупрочнение?

А) Выделением стабильной фазы СuА12.

В) Образованием зон Гинье-Престона.

С) Распадом мартенситной структуры.

D) Упорядочением твердого раствора.

№ 244. Что называют возвратом для естественно состаренных алюминиевых сплавов?

А) Для алюминиевых сплавов возврат - это синоним отжига.

В) Переход сплава в свежезакаленное состояние под действием кратковременного нагрева.

С) Переход искаженной под действием закалочных напряжений кристаллической решетки в равновесное состояние.

D) Переход пластически деформированной кристаллической решетки в равновесное состояние.

№ 245. Чем объясняется явление возврата для состаренных алюминиевых сплавов?

А) Выделением стабильных фаз.

В) Выделением метастабильных фаз.

С) Растворением зон Гинье-Престона.

D) Устранением искажений кристаллической решетки.

№ 246. К какой группе принадлежат алюминиевые сплавы типа АМг, например, АМгб?

А) К литейным сплавам.

В) К деформируемым сплавам, неупрочняемым термообработкой.

С) К деформируемым высокопрочным сплавам.

D) К деформируемым сплавам, упрочняемым термообработкой.

№ 247. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?

А) Баббит, содержащий 16 % олова.

В) Латунь, содержащая 16 % цинка.

C )Сталь, содержащая 16 % меди.

D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой - дуралюмин. Состав устанавливают по стандарту.

№ 248. Какой из алюминиевых сплавов марок АМг2Н1 или АМг5оч обладает большей прочностью?

А) АМг2Н1 прочнее в связи с деформационным упрочнением.

В) АМг5оч прочнее в связи с большей легированностью.

С) Прочность обоих сплавов примерно одинакова.

D) На поставленный вопрос можно ответить только при одинаковых сплавах илй при равных чистоте и виде обработки.

№ 249. К каким материалам относится сплав ВАД23?

А) К жаропрочным алюминиевым сплавам.

В) К алюминиевым сплавам неупрочняемым термообработкой.

С) К литейным алюминиевым сплавам.

D) К высокопрочным алюминиевым сплавам.

№ 250. К каким материалам относится сплав В96?

А) К алюминиевым сплавам неупрочняемым термообработкой.

В) К высокопрочным алюминиевым сплавам.

С) К литейным алюминиевым сплавам.

D)	B96 - криогенный титановый сплав.

№ 251. Какой маркой четырехцифровой маркировки можно обозначить алюминиевый сплав АДЗ1?

А) 1031. В) 1013. С) 1310. D) 3101.

№ 252. Что означает буква Т в конце марки алюминиевых сплавов, например АК4Т?

А) Термическую обработку: закалку + искусственный отпуск.

В) Механическую обработку: сплав упрочнен (Т-твердый) холодной пластической деформацией.

С) Термическую обработку: закалку + естественный отпуск.

D) Систему легирования: сплав дополнительно легирован титаном.

№ 253. Какой сплав обозначают маркой АК6Т1?

А) Естественно состаренный ковочный алюминиевый сплав АК6.

В) Закаленный и искусственно состаренный деформируемый алюминиевый сплав АКб.

С) Алюминиевый сплав, содержащий 6 % Si и 1 % Ti. D) Деформируемый алюминиевый сплав АК6, дополнительно легированный титаном.

№ 254. Возможно ли существование алюминиевого сплава марки АМгбТ?

А) Нет. Сплавы типа АМг не подвергают деформационному упрочнению.

B)	 Нет. АМгб относится к сплавам, неупрочняемым термообработкой.

С) Да. Так маркируют сплав АМгб, дополнительно легированный титаном.

D) Да. Так маркируют естественно состаренный сплав АМгб.

№ 255. Какое старение применяют для высокопрочных сплавов марок В93, В95 и др. Почему?

А) Эффект от старения у этой группы сплавов невелик, поэтому старение, как правило, не применяют.

В) Естественное. При искусственном старении сплавы сильно разупрочняются.

С) Искусственное. При естественном старении сплавы этой группы не упрочняются.

D) Для достижения максимальной прочности -естественное, максимальной жаропрочности - искусственное.

№ 256. Какие детали изготавливают из сплавов В65, Д18?

А) Лопатки и диски компрессоров реактивных двигателей. В) Детали, работающие в условиях вибрационных нагрузок, например, колеса шасси самолетов.

C)Конструкции с высокой жесткостью, например, элероны. D) Заклепки для конструкций самолетов.

№ 257. Какой из сплавов предпочтителен для изготовления лопаток компрессора реактивного двигателя, работающих при температурах до 300 °С?

А) АК4-1. В) АМгб. С) АЛ27. D) Д16.

2.6.

№ 258. К какой группе металлов относится титан?

А) К благородным. В) К редкоземельным.

С) К тугоплавким. D) К легкоплавким.

№ 259. Какие кристаллические решетки имеют полиморфные модификации титана?

А) а-ОЦК, β-ГПУ.

В) а-ГЦК, β-ОЦК.

С) а-ГПУ, β-ОЦК.

D) а-ГПУ, β-ГЦК.

№ 260. Ti имеет две аллотропические модификации: а - с ГПУ решеткой и β - с решеткой ОЦК. Какая из модификаций высоко- или низкотемпературная более пластична?

А) Пластичность не зависит от типа кристаллической решетки. Ее величина является опытной характеристикой. В) Ti-β более пластичен.

С) В обеих модификациях титан одинаково пластичен. D) В низкотемпературной модификации титан более пластичен.

№ 261. Как влияют на температуру полиморфного превращения титана алюминий, молибден, олово?

- Sn - повышает, А1 - снижает, Мо - практически не влияет.

- А1 - повышает, Мо - снижает, Sn - практически не влияет.

С) Мо - повышает, Sn - снижает, А1 - практически не влияет.

D) A1 - повышает, Sn - снижает, Мо - практически не влияет.

№ 262. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными при создании летательных аппаратов?

А) Низкая плотность.

В) Высокая абсолютная прочность.

С) Высокая химическая стойкость.

D) Высокая удельная прочность.

№ 263. Какая обработка проводится для упрочнения

а-сплавов титана?
А) Закалка.

В) Закалка + старение.

С) Холодная пластическая деформация.
D) Стабилизирующий отжиг.

№ 264. Почему при закалке титановых сплавов их не нагревают в область β?

А) При закалке из области бета не образуется мартенситных структур.

В) При закалке из β-области образуется малопересыщенный мартенсит.

С) При закалке из β-области образуется ω-фаза, охрупчивающая сплав.

D) В β-области происходит сильный рост зерна.

№ 265. Можно ли использовать для упрочнения титановых сплавов ω-фазу?

А) Да. ω-фаза упрочняет сплав без снижения его пластичности.

В) Нет. ω-фаза обладает низкой твердостью.

С) Да. ω-фаза интенсивно упрочняет сплав, несколько снижая его пластичность.

D) Нет. ω-фаза сильно охрупчивает сплав.

№ 266. Какая обработка проводится для упрочнения

(а + β)-сплавов титана?

А) Стабилизирующий отжиг.

В) Закалка + старение.

С) Отжиг + старение.

D) Горячая пластическая деформацйяГ

№ 267. К какой группе (каким группам) относятся титановые сплавы ВТ 18 иОТ4?

А) ВТ18 - к (а + β)-сплавам, ОТ4 - к псевдо а-сплавам. В) ВТ18 - к (а + β) сплавам, ОТ4 - к β-сплавам.

С) ВТ18 - к псевдо а-сплавам, ОТ4 - сплав на основе олова, а не титана.

D) Оба - к псевдо а-сплавам.

2.5.

№ 268. Каковы основные качественные характеристики магния?

А) Низкая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способности, низкая пластичность.

В) Высокая жесткость, низкая плотность, низкие демпфирующие способности, высокая пластичность.

С) Высокая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способности, высокая пластичность.

D) Низкая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способности, высокая пластичность.

№ 269. Каков тип кристаллической решетки магния?

А) В низкотемпературной модификации - ГПУ, в высокотемпературной -ОЦК.

В) Объемно-центрированная кубическая (К8).

С) В низкотемпературной модификации - ОЦК, в высокотемпературной ГЦК.

D) Гексагональная плотно-упакованная (Г 12).

№ 270. Каковы (ориентировочно) режимы закалки сплавов на основе магния?

А) Температура около 100 °С, выдержка до 40 ч, охлаждение в растворах солей.

В) Температура около 200 °С, выдержка до 12 ч, охлаждение в масле или на воздухе.

С) Температура около 700 °С, выдержка 15 ... 30 мин, охлаждение в холодной воде.

D)_Температура около 400 °С, выдержка до 24 ч, охлаждение в горячей воде или на воздухе.

№ 271. Каков механизм старения, приводящего к упрочнению закаленных магниевых сплавов?

А) Образование в пересыщенном твердом растворе зон Гинье-Престона.

В) Полная рекристаллизация структуры сплава:

С) Выделение из пересыщенного твердого раствора дисперсных интерметаллидных фаз.

D) Образование дополнительных объемов мартенсита.

№ 272. Чем объясняется длительность выдержек, присущая магниевым сплавам, при температурах термообработки?

А) Низкой скоростью диффузионных процессов.

В) Дефектностью кристаллической структуры сплавов.

С) Типом кристаллической решетки магния.

D) Высоким уровнем энергии связи атомов в решетке.

№ 273. Какие свойства магниевых сплавов позволяют эффективно применять их как конструкционные материалы?

А) Хорошая обрабатываемость резанием.

В) Высокая абсолютная прочность.

С) Низкая плотность

D) Высокие удельные механические свойства.

№ 274. Чем можно объяснить низкую пластичн

ость магния?

А) Отсутствием полиморфизма.

В) Малым числом плоскостей скольжения в кристаллической решетке.

С) Дефектностью кристаллической решетки.

D) Высокой энергией связи атомов в решетке.

№ 275. Какой сплав обозначают маркой МЛЗТ2?

А) Литейный магниевый сплав МЛЗ, дополнительно легированный редкоземельными элементами.

В) Закаленный и искусственно состаренный литейный магниевый сплав МЛЗ

С) Отожженный магниевый сплав МЛЗ.

D) Магниевый сплав, содержащий 3 % Тли 2 % Ti.

№ 276. Какой сплав обозначают маркой MAI 1T6?

А) Закаленный и состаренный на максимальную твердость магниевый сплав МАП.

В) Магниевый сплав, содержащий 11 % А1 и 6 % Ti. С) Отожженный деформируемый магниевый сплав MAI I. D) Жаропрочный магниевый сплав МАП, легированный дополнительно торием.

№ 277. Какие магниевые сплавы называют сверхлегкими?

А) Все конструкционные магниевые сплавы относятся к сверхлегким.

В) Сплавы, легированные бериллием.

С) Сплавы, легированные литием.

D) Сплавы, легированные РЗЭ.

№ 278. Какова роль редкоземельных элементов в легировании магниевых сплавов?

А) РЗЭ повышают прочность и пластичность сплавов при криогенных темпepaтypax.

В) РЗЭ увеличивают сопротивление сплава ползучести при повышенных температурах.

С) РЗЭ повышают коррозионную стойкость сплавов. D) РЗЭ исключают воспламенение магния при нагреве.

№ 279. Каково назначение магниевых сплавов, легированных итрием, например сплава ИМВ?

А) Работа в условиях глубокого вакуума.

В) Работа в коррозионно-активных средах.

С) Работа при температурах жидкого водорода.

D) Работа при высоких(более 250 °С) температурах.

№ 280. К каким видам принадлежат сплавы марок

АЛ 19 и МА21?

А) АЛ 19 - деформируемый сплав Al, MA21 - литейный сплав Mg.

В) АЛ 19 -неупрочняемый термообработкой сплав на основе Al, MA21 - медь технической чистоты.

С) АЛ19 - литейный сплав Al, MA21 - деформируемый сплав Mg.

D) АЛ 19 - алюминиевый сплав, легированный литием, МА21 - магниевый сплав, легированный алюминием.

№ 281. К каким материалам относится сплав МЛ5?

А) К алюминиевым сплавам, легированным литием.

В) К литейным магниевым сплавам.

С) К а-сплавам титана.

D) К литейным медным сплавам.

№ 282. К какой группе металлов относится бериллий?

А) К редкоземельным. В) К тугоплавким. С) К благородным. D) К легким.

2.6.

№ 283. Какими из приведенных в ответах свойств характеризуется бериллий?

А) Высокой tm (1665 °С), низкой жесткостью, низкой плотностью (4500 кг/м3).

В) Высокой tпл (1284 °С), высокой жесткостью, низкой плотностью (1800 кг/м3).

С) Высокой tпл (1539 °С), высокой жесткостью, высокой плотностью (7800 кг/м3).

D) Низкой tпл (651 °С), низкой жесткостью, низкой плотностью (1740 кг/м3).

№ 284. Каков тип кристаллической решетки бериллия?

А) Гексагональная плотноупакованная (Г 12).

В) Объемно-центрированная кубическая (К8).

С) В низкотемпературной модификации - ОЦК, в высокотемпературной - ГЦК.

D) В низкотемпературной модификации - ГПУ, в высокотемпературной - ОЦК.

№ 285. Какой из материалов может быть применен для изготовления пружинящего элемента ответственного назначения?

А) МА5. В) БрБ2. С) ВТ1-0. D) AK4-1.

№ 286. Для каких из перечисленных в ответах изделий применяют бериллий, или сплавы на его основе?

А) Высококачественные гироскопы.

В) Упругие элементы электронной аппаратуры.

С) Самосмазывающиеся подшипники скольжения.

D) Заклепки корпусов ракет.

№ 287. Какое из перечисленных в ответах изделий может быть изготовлено из бериллия или из сплавов на его основе?

А) Камера сгорания ракетного двигателя.

В) Сердечник реле постоянного тока.

С) Антенна космического аппарата с памятью формы. D) Опора скольжения высокоточного прибора, например, гироскопа.

№ 288. Для каких из перечисленных в ответах изделий применяют сплав БрБ2?

А) Для головок цилиндров самолетных поршневых двигателей.

В) Для сопел ракетных двигателей.

С) Для приборных пружин.

D) Для быстроходных подшипников скольжения.

2.3.

№ 289. Каковы основные признаки подшипниковых сплавов?

А) Сплав имеет однофазную структуру.

В) Сплав обладает высокой твердостью.

С) Сплав имеет многофазную структуру, состоящую из мягкой основы и твердых включений или из твердой основы и мягких включений.

D) Сплав имеет мелкозернистое строение.

№ 290. Что такое баббит?

А) Латунь с двухфазной структурой.

В) Литейный алюминиевый сплав.

С) Антифрикционный сплав.

D) Бронза, упрочненная железом и марганцем.

№ 291. Для изготовления каких деталей применяют сплав Б83?

А) Ответственных пружинящих элементов приборов. В) Топливных и кислородных баков ракет.

С) Передних кромок крыльев сверхзвуковых самолетов.

D) Быстроходных, высоконагруженных подшипников скольжения.

№ 292. Какой из приведенных в ответах материалов предпочтителен для изготовления быстроходных подшипников скольжения?

А) БрО5Ц5С5.

B)АO9-2.

С) АЧС-3.

D) ЛЦ16К4.

3.3.	Металлы и сплавы с особыми свойствами и электротехнические материалы

№ 293. В каком из ответов проводниковые материалы размещены в порядке возрастания их удельного электросопротивления?

- AI-Fe-Ag-Cu.

- Ag-Cu-Al-Fe.

- Fe-AI-Cu-Ag.

- Cu-Ag-Fe-Al.

№  294. Какой материал называют твердой медью?

А) Электролитическую медь.

В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, повышающие твердость

С) Медь, упрочненную холодной пластической деформацией.

D) Медный штейн.

№ 295. Какой материал называют мягкой медью?

А) Медь после огневого рафинирования.

В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, снижающие твердость.

С) Электролитическую медь.

D) Отожженную медь.

№ 296. Как влияют растворимые в меди примеси на ее электропроводность?

А) Электропроводность меди не зависит от примесей.

В) Bce примеси снижают электропроводность.

С) Все примеси повышают электропроводность.

D) Примеси, обладающие меньшим, чем медь удельным электросопротивлением (например, серебро) повышают электропроводность, остальные - снижают.

№ 297. Какие материалы называют криопроводниками?

А)Высокотемпературные керамические сверхпроводники.

В) Диэлектрики, приобретающие определенную электропроводность при температуре жидкого водорода. С) Материалы, приобретающие нулевое электросопротивление при охлаждении до температуры 100 K.

D) Материалы, приобретающие высокую электропроводность при глубоком охлаждении.

№ 298. Что представляют собой сплавы А5Е, А7Е?

А)  Электротехнические   алюминиевые   сплавы   высокой   проводимости.

B)	Высококачественные стали, легированные азотом.

С) Автоматные стали, легированные селеном.

D) Электротехнические медные сплавы, легированные алюминием.

№ 299. Что такое нихром? Каково его назначение?

А) Жаростойкий сплав на основе никеля. Используется для изготовления нагревательных элементов.

В) Диэлектрический материал. Используется для изготовления электроизоляторов.

С) Железоникелевый сплав с высокой магнитной проницаемостью. Используется в слаботочной технике.

D) Высокохромистый инструментальный материал. Используется для изготовления штампового инструмента.

№ 300. Как называется сплав марки МНМц-3-12? Каков его химический состав?

А) Инструментальная сталь. Содержит около 1 % углерода и от 0,3 до 1,2 % молибдена и никеля.

В) Литейная бронза. Содержит 3 % ниобия и 12 % марганца.

С) Медноникелевый сплав - манганин. Содержит около 3 % никеля и 12 % марганца, остальное - медь.

D) Сплав высокой электропроводности на основе меди с суммарным количеством примесей 0,03 ... 0,12 %. Химический состав устанавливают по ГОСТу.

№ 301. Как называется сплав марки МНМц-40-1,5? Каков его химический состав?

А) Сплав высокого электросопротивления на основе Сu. Содержит около 40 % Ni и Мп (в сумме); 1,5 - удельное сопротивление.

В) Сталь с 1 % углерода; 40 - суммарное содержание Mo, Ni и Мп в %. Число 1,5 характеризует вязкость.

C) 	Медноникелевый сплав константан. Содержит около 40 % никеля, 1,5 % марганца, остальное - медь.

D) Литейная бронза, содержащая примерно 40 % Ni, 1 %
Mo и 5 % Zn.

№ 302. В каком из перечисленных в ответах случаях следует использовать манганин?

А) Изготовление сильноточного разрывного контакта. В) Изготовление коллекторных пластин электродвигателя. С) Изготовление малогабаритного электромагнита с прямоугольной петлей гистерезиса.

D) Изготовление высокоточного резистора.

№ 303. Какие материалы называют диэлектриками?

А) Материалы, поляризующиеся в электрическом поле.

В) Материалы с обратной зависимостью электросопротивления от температуры.

С) Материалы с неметаллическими межатомными связями.

D) Материалы с аморфной структурой.

№ 304. Что такое диэлектрическая проницаемость?

А) Мера нагревостойкости диэлектрика.

В) Мера диэлектрических потерь.

С) Мера электрической прочности диэлектрика;

D) Мера поляризации диэлектрика.

№ 305. Что такое электрическая прочность?

А) Величина напряжения в момент пробоя.

В) Напряженность электрического поля в момент пробоя.

С) Максимальная величина тока, при которой возможна длительная эксплуатация материала.

D) Мера способности материала сопротивляться одновременному воздействию тока и механической нагрузки.

3.2.

№ 306. Каким основным свойством характеризуется инвар?

А) Высоким удельным электрическим сопротивлением.

В) Высокой магнитной проницаемостью в слабых полях.

С) Малым температурным коэффициентом линейного расширения.

D) Малым температурным коэффициентом модуля упругости.

№ 307. Каким основным свойством характеризуются элинвары?

А) Малым температурным коэффициентом модуля упругости.

В) Прямоугольной петлей магнитного гистерезиса.

С) Высокой диэлектрической проницаемостью.

D) Температурными коэффициентами линейного расширения, равными коэффициентам неметаллических материалов.

3.1.

№ 308. Что такое магнитострикция?

А) Изменение размеров и формы ферромагнетика при намагничивании.

- Явление отставания магнитной индукции от напряженности магнитного поля.

- Процесс изменения ориентации доменной структуры при намагничивании.

- Процесс разрушения доменной структуры при нагреве ферромагнетика выше
точки Кюри.

№ 309. Какие материалы называют магнитно-твердыми?

А) Ферромагнетики с большой коэрцитивной силой. В) Ферромагнетики с узкой петлей гистерезиса.

С) Аморфные магнитные материалы.

D) Материалы с высокой магнитной проницаемостью.

№ 310. Где используют магнитно-твердые материалы?

А) Для изготовления магнитопроводов токов высокой частоты.

В) Для изготовления электромагнитов.

С) Для изготовления постоянных магнитов.

D) Для изготовления магнитопроводов постоянного или слабо пульсирующего тока.

№ 311. Какой из приведенных в ответах сплавов можно использовать для изготовления постоянного магнита?

А) Аустенитную сталь  12Х18Н10Т.

В) Электротехническую сталь 1211.

C)	Инструментальную сталь У11 A.

D) Техническое железо.

№ 312. Какие материалы называют магнитно-мягкими?

А) Мартенситные стали.

В) Литые высококоэрцитивные сплавы.

С) Материалы с широкой петлей гистерезиса.

D) Материалы с малым значением коэрцитивной силы.

№ 313. Для каких целей применяют электротехнические стали?

А) Для изготовления постоянных магнитов.

В) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивление электрических цепей.

С) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты.

D) Для передачи электрической энергии на значительные расстояния.

№ 314. Какой из приведенных в ответах сплавов можно использовать для изготовления магнитопровода переменного тока промышленной частоты?

А) Аустенитную коррозионно-стойкую (нержавеющую) сталь.

В) Электротехническую сталь.

С) Техническое железо.

D) Инструментальную сталь.

№ 315. Почему магнитные сердечники из кремнистой стали изготавливают из тонких пластин с прослойкой изоляции?

А) Для уменьшения тепловых потерь.

В) Для увеличения магнитного потока.

С) Для упрощения технологии изготовления сердечника.

D) Для увеличения коэрцитивной силы.

№ 316. Что такое пермаллой?

А) Аморфный магнитный материал.

В) Железоникелевый сплав, обладающий высокой магнитной проницаемостью в слабых полях.

С) Электротехническая сталь с ребровой текстурой.

D) Литой высококоэрцитивный сплав.

№ 317. Какие материалы называют магнитодиэлектриками?

А) Неметаллические материалы, обладающие свойствами ферромагнетиков.

В) Материалы, получаемые методами порошковой металлургии и состоящие из оксидов Fe, Zn, Mn и других металлов.

С) Материалы, состоящие из конгломерата низкокоэрцитивных    частиц,    скрепленных   диэлектрическими    прослойками.

D)	Материалы, получаемые прессованием из смеси порошков высококоэрцитивного сплава и диэлектрика.

№ 318. Для каких целей предназначены магнитодиэлектрики?

А) Для изготовления магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты.

В) Для изготовления микроминиатюрных постоянных магнитов повышенной мощности.

С) Для изготовления изолирующих прокладок в устройствах, работающих на повышенных частотах.

D) Для изготовления магнитопроводов, работающих в высокочастотных цепях радиоэлектронных устройств.

4.1Инструментальные материалы

№ 319. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали?

А) К заэвтектоидным сталям.

В) К эвтектоидным сталям.

С) К доэвтектоидным сталям

D) К ледебуритным сталям.

№ 320. Что такое красностойкость быстрорежущих сталей?

А) Устойчивость против высокотемпературной коррозии.

В) Способность сталей к пластической деформации при высоких температурах.

С) Способность сталей противостоять отпуску.

D) Способность противостоять циклическим нагреву - охлаждению.

№ 321. Обладает ли быстрорежущая сталь высокой красностойкостью в литом состоянии?

А) Нет. Сталь должна быть предварительно прокована для разрушения ледебуритной эвтектики.

В) Да. Красностойкость обеспечивается химическим составом сплава.

С) Это зависит от марки сплава.

D) Нет. Высокая красностойкость обеспечивается высоколегированным мартенситом, которого в литой стали нет.

№ 322. Какова роль первичных карбидов в быстрорежущих сталях?

А) Первичные карбиды сдерживают рост аустенитного зерна при температурах закалки сталей.

В) Первичными карбидами обеспечивается высокая красностойкость быстрорежущих сталей.

С) Первичные карбиды наряду со вторичными повышают легированность аустенита.

D) Присутствие первичных карбидов вызвано технологическими особенностями изготовления быстрорежущих сталей.

№ 323. До каких ориентировочно температур следует нагревать быстрорежущие стали при закалке?

А) 750 ... 800 0С. В) 1200 ... 1300 °С.

С) 1400 ... 1500°С. D) 800 ... 900 °С.

№ 324. Почему при закалке быстрорежущих сталей применяют ступенчатый нагрев?

А) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов.

В) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин (сталь обладает низкой теплопроводностью).

С) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия более равномерно.

D) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна.

№ 325. Почему быстрорежущие стали при закалке нагревают до температур значительно более высоких, чем, например, углеродистые стали?

А) В быстрорежущих сталях перлитно-аустенитное превращение протекает при более высоких температурах. _В) При высоком нагреве более полно растворяются вторичные карбиды и образуется высоколегированный аустенит.

С) При высоком нагреве полностью растворяются первичные и вторичные карбиды.

D) При высоком нагреве происходит укрупнение аустенитного зерна.

№ 326. Почему быстрорежущие стали при закалке иногда охлаждают в область отрицательных температур?

А) Такая термообработка обеспечивает превращение остаточного аустенита в мартенсит.

В) Охлаждение в область отрицательных температур приводит к более равномерному распределению карбидов. С) При такой термообработке повышается легированность мартенсита.

D) Охлаждение в область отрицательных температур измельчает карбиды.

№ 327. Какой из протекающих при отпуске процессов приводит к повышению твердости закаленной быстрорежущей стали?

А) Снятие напряжений кристаллической решетки.

В) Выделение из аустенита первичных карбидов.

С) Коагуляция карбидов.

D) Выделение тонкодисперсных карбидов и превращение остаточного аустенита в мартенсит.

№ 328. Сколько процентов вольфрама и ванадия (W и V) содержит сталь Р18К5Ф2?

А) В этой стали вольфрама нет, V - 5 %.

В) W - 2 %, V - 18 %.

С) W - 18 %,V-2%.

D)W-18%,V-5%.

№ 329. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для получения твердых сплавов?

А) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом.

В) Порошковую металлургию.

С) Литье с последующей термической обработкой.    D)_Термомеханическую обработку.

№ 330. Какова роль кобальта в твердом сплаве?

А) Связующий компонент. Увеличивает вязкость сплава.

В) Увеличивает износостойкость сплава.

С) Увеличивает твердость сплава.

D) Увеличивает красностойкость сплава.

№ 331. Какова роль карбида вольфрама (WC), входящего в состав твердых сплавов?

A) WC играет роль связующего материала.

В) WC обеспечивает вязкость сплава.

C) WC обеспечивает твердость сплава.

D) WC обеспечивает прочность сплава.

№ 332. Как называется сплав Т15К6? Каков его химический состав?

А) Сталь. Содержит более 1 % углерода,  15 % титана, 6 % кобальта.

- Медный сплав. Содержит 15 % тантала, 6 % кремния, остальное - медь.

- Алюминиевый сплав. Состав устанавливается по ГОСТу.

- Твердый сплав.
Содержит 15 % карбида титана, 6 % кобальта, 79 % карбида вольфрама.

№ 333. Сколько процентов железа содержится в сплаве Т5К10?

А) 85. В) 10. С) 5. D) 0.

№ 334. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава Т30К4?

А) 4. В) 30. С) 0. D) 66.

№ 335. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава ТТ7К12?

А) 81. В) 7. С) 12. D) 0.

№ 336. Какой из приведенных в ответах инструментальных материалов обладает наибольшей красностойкостью?

А) У8А. В) Р6М5. С) Т30К4. D) Алмаз.

№ 337. Входящие в состав твердых сплавов карбиды тугоплавких металлов хрупки. Почему же не разрушаются инструменты, работающие с большими ударными нагрузками, например, штампы?

А) Вязкость твердых сплавов обеспечивается связующим компонентом.

В) Уменьшение ударных нагрузок достигается конструктивными решениями (амортизаторы, демпферы и др.).

С) Для таких инструментов твердые сплавы не применяют.

D) Увеличение ударной вязкости достигается специальной смягчающей термообработкой.

№ 338. Какой из перечисленных в ответах твердых сплавов следует предпочесть для изготовления штампового инструмента?

А) Т5К10. В) ВК8. С) T15K6. D) BK25.

№ 339. Какой из приведенных в ответах инструментальных материалов следует применить для чистовой обработки стального закаленного изделия?

А) ВК15. В) Р6М5. С) У8А. D) T30K4.

№ 340. Какой из приведенных в ответах твердых сплавов предпочтителен для черновой обработки отливки из серого чугуна?

А) ВКЗ. В) Т30К4. С) ВК25. D) BK8.

2.8.Неметаллические материалы

№ 341. Какие вещества называют полимерами?

А) Вещества, полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений.

B)	Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых со
стоит из атомов углерода.

С) Высокомолекулярные соединения, молекулы кото
рых состоят из большого числа мономерных звеньев.

D) Органические соединения,
состоящие из большого числа одинаковых по химическому составу мономеров.

№ 342. Какой из Исполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - полимерный материал?

А) Ни один из названных наполнителей не полимер. В) Стеклянные нити.

C)	Асбестовые волокна и слюдяная мука.

D) Все названные наполнители - полимеры.

№ 343. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы фтора и хлора. Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у полимерного материала?

А) Повышенную газонепроницаемость.

В) Высокую химическую стойкость.

С) Повышенную эластичность.

D) Высокие диэлектрические свойства.

№ 344. Какие из перечисленных в ответах свойств характеризуют полярные полимерные материалы?

А) Высокие диэлектрические свойства.

В) Хорошая адгезионная способность.

С) Высокая морозостойкость.

D) Слабовыраженная температурная зависимость свойств.

№ 345. Какие полимерные материалы называют термопластичными?

А) Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций.

В) Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул.

С) Материалы, формуемые при повышенных температурах.

D) Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций.

№ 346. Какова структура макромолекул термореактивных полимерных материалов?

А) Ленточная, или пространственная.

В) Разветвленная, или паркетная.

С) Сетчатая, или цеповидная.

D) Линейная, или редкосетчатая.

№ 347. Какие материалы называют пластмассами?

А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластичностью.

В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа мономерных звеньев. С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связующих.

D) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации.

№ 348. Какое из перечисленных в ответах связующих веществ обеспечивает наиболее высокую теплостойкость пластмасс?

А) Фенолформальдегидная смола.

В) Карбамидная смола.

С) Кремнийорганическая смола.

D) Эпоксидная смола.

№ 349. Какие пластмассы называют термореактивными?

А) Пластмассы, в состав которых включены наполнители, например, меняющие характер надмолекулярной структуры.

В) Пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций.

С) Пластмассы на основе полимеров с линейной или разветвленной структурой макромолекул.

D) Пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакции.

№ 350. Пластмассы на основе фенолформальдегидной смолы необратимо затвердевают при формовании изделий. Какую структуру макромолекул смолы можно ожидать?

А) Пространственную, или ленточную.

В) Разветвленную, или паркетную.

С) Линейную, или разветвленную.

D) Сетчатую, или линейную.

№ 351. Какое из изделий: стеклянное волокно, асбестовая ткань, гетинаксовый лист изготовлено на основе полимера?

А) Асбестовая ткань.

В) Стеклянное волокно.

С) Гетинаксовый лист.

D) Все изделия изготовлены на основе полимеров.

№ 352. Что такое текстолит?

А) Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров.

В) Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон.

С) Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из хлопчатобумажной ткани.

D) Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани.

№ 353. Пластмассы какого типа обладают ярко выраженной анизотропией механических свойств?

А) Пластмассы с волокнистым наполнителем.

В) Газонаполненные пластмассы.

С) Слоистые пластмассы. D) Пластмассы с порошковым наполнителем.

№ 354. Для изделий какого типа возможно применение гетинакса?

А) Внутренняя облицовка салона самолета.

В) Антенный обтекатель самолета.

С) Наружная теплозащита космического аппарата.

D) Остекление кабины самолета.

№ 355. Для каких из перечисленных в ответах целей может быть использован гетинакс?

А) Для изготовления устройств гашения электрической дуги.

В) Для изготовления панелей распределительных устройств низкого напряжения.

С) Для изготовления прозрачных колпаков электрических приборов.

D) Для изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей.

№ 356. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?

А) Фторопласт-4.

В) Ударопрочный полистирол.

С) Фенопласт.

D) Асбоволокнит.

№ 357. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления тормозных накладок?

А) Текстолит.

В) Винипласт.

С) Асботекстолит.

D) Стекловолокнит.

№ 358. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления шестерен, передающих значительные усилия?

А)ПЭВД.

В)Фторопласт-З.

С) Волокнит.

D) ДСП. ;    ????

№ 359. Для каких из перечисленных в ответах видов изделий возможно применение полиметилметакрилата?

А) Лонжероны лопастей вертолета.

В) Скоростные подшипники скольжения.

С) Стекла кабины самолета.

D) Тормозные колодки шасси.

№ 360. Какой структурой обладают макромолекулы резиновых материалов?

А) Линейной. В) Редкосетчатой. С) Разветвленной.

D) Лестничной.

5.2.

№ 361. Какой материал называют композиционным?

А) Материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко выраженными границами.

В) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами.

С) Материал, состоящий из различных полимеров.

D) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическими радикалами.

№ 362. Какие композиционные материалы называют дисперсно-упрочненными?

А) Материалы, упрочненные частицами второй фазы, выделившимися при старении.

В) Материалы, упрочненные полностью растворимыми в матрице частицами второй фазы.

С) Материалы, упрочненные нуль-мерными наполнителями.

D) Материалы, упрочненные одномерными наполнителями.

№ 363. Как зависит прочность дисперсно-упрочненных композиционных материалов от содержания наполнителя?

А) Если наполнитель по прочности превосходит матрицу, то увеличение его содержания приведет к повышению прочности, в противном случае - к понижению.

В) С увеличением содержания наполнителя прочность растет.

С) Прочность мало зависит от содержания наполнителя, но определяется его дисперсностью.

D) Прочность зависит, в основном, от расстояния между частицами наполнителя и их дисперсности.

№ 364. Каким методом получают дисперсно-упрочненные композиционные материалы?

А) Методами обработки давлением.

В) Самораспространяющимся синтезом.

С) Методами порошковой металлургии.

D) Литьем под давлением.

№ 365. Как влияет увеличение объемного содержания волокнистого наполнителя на прочность композиционного материала?

А) Прочность не зависит от содержания наполнителя. В) Влияние на прочность неоднозначно.

С) Прочность растет

D) Прочность снижается.

№ 366. Как влияет в волокнистом композиционном материале соотношение модулей упругости наполнителя и матрицы (Ев/Ем) на распределение нагрузки между волокнами и матрицей?

А) Соотношение (Ев/Ем)  не влияет на распределение нагрузки.

В) Чем больше (Ев/Ем),  тем больше нагружена матрица.

С) Влияние (Ев/Ем)  на распределение нагрузки неоднозначно.

D) Чем больше(Ев/Ем),  тем более нагружено волокно.

№ 367. Что такое борсик?

А) Ткань специального плетения из волокон бора.

В) Волокна бора с выращенными на них поперечными кристаллами карбида крёмния.

С) Волокнистый композиционный материал, упрочненный волокнами бора.

D) Волокна бора, пропитанные силикатным стеклом.

№ 368. К каким материалам относится САП-1?

А) К дисперсно-упрочненным композиционным материалам на алюминиевой основе.

В) К термореактивным пластмассам с порошковым наполнителем.

С) К антифрикционным чугунам с пластинчатым графитом.

D) К фрикционным спеченным материалам на основе меди.

№ 369. Какой из перечисленных в ответах материалов можно использовать для изготовления деталей ракетного двигателя, работающих при температуре 1200°С?

А) ВДУ-1. В) САП-1. С) ВКА-1. D) КАС-1.

№ 370. Что такое абляция?

А) Структурирование полимерных материалов под радиационным воздействием.

В) Деструкция полимерных материалов под действием нагрева.

С) Разрушение и унос материала под воздействием горячего газового потока.

D) Способ защиты космических летательных аппаратов от перегрева при входе в верхние слои атмосферы.

## Тесты для самопроверки знаний.

№1

Для кристаллического состояния вещества характерны:

- Ковкость.

- Наличие дальнего порядка в расположении частиц.

- Анизатропия свойств.

- Высокая электропроводность.

- Наличие только ближнего порядка в расположении частиц.

№2

Способность материала сопротивляться внедрению другого

более твердого тела называется...

- Прочностью

- Упругостью.

- Вязкостью.

- Пластичностью.

- Твердостью.

№ 3

Количества компонентов и фаз в сплаве состава

60% Zn + 40% Sn при температуре 100 С составляют

соответственно:

- 3 и 3.

- 2 и 2.

- 2 и 3.

- 1 и 3.

- 1 и 2.

№ 4

Структура заэвтектического белого чугуна при

комнатной температуре состоит…

- Из ледобурита и первичного цементита.

- Из перлита, ледобурита и вторичного цементита.

- Из перлита и вторичного цементита.

- Из перлита и феррита.

- Из перлита.

№ 5

Гомогенизирующий отжиг сталей проводят при температурах…

- 160 – 180 º С

- 800 – 900 º С

- 750 – 780 º С

- 1100 – 1200 º С

- 660 – 680 º С

№ 6

Оптимальная температура закалки стали Y 13 составляет….

- 900 º С

- 770 º С

- 870 º С

- 727 º С

- 1000 º С

№ 7

Структура, получаемая после закалки и среднего отпуска:

- Троостит отпуска.

- Остаточный аустенит.

- Сорбит отпуска.

- Мартенсит отпуска.

- Перлит.

№ 8

Твердость низкоуглеродистой стали можно повысить…

- Закалкой ТВЧ.

- Отжигом.

- Объемной закалкой.

- Нормализацией.

- Цементацией и закалкой ТВЧ.

№ 9

Преимуществами легированных сталей по сравнению

с углеродистыми являются:

- Меньшая склонность к дендритной ликвации, меньшее количество остаточного аустенита в структуре сплава.

- Более глубокая прокаливаемость, возможность использования более

«мягких» закалочных сред.

- Более высокая критическая скорость закалки, лучшая обрабатываемость давлением.

- Возможность использования без термической обработки, более равномерная структура.

- Более высокая твердость после закалки, лучшая

обрабатываемость резанием.

№ 10

Инструментальными являются все стали ряда:

- X12BM, 38XH3MФ, сталь 65Г.

- ХВГ, Ст5, Р6М5.

- У8, 40ХН2МА, А22.

- Р9, 9ХС, У10.

- У10А, ШХ15, 40Х.

№11

Среди нижеперечисленных сталей наибольшую

коррозионную стойкость имеет:

- Ст3кп.

- 10Х13.

- У10А.

- ХВГС.

- 45Х.

№ 12

Высокопрочными считаются стали, имеющие…

- σв выше 1800 МПа в сочетании с ударной вязкостью не ниже 0.2 МДж/м2

- σт выше 1200 МПа в сочетании с относительным удлинением не ниже 6%.

- σв выше 1800 МПа в сочетании с относительным удлинением не ниже 6%.

- σт выше 1200 МПа в сочетании с ударной вязкостью не ниже 0.1 МДж/м2.

- σв выше 1000 МПа в сочетании с ударной вязкостью не ниже 0.2 МДж/м2.

№ 13

Сплав состава 60% Сu, 38% Zn, 1% Аl, 1% Fe имеет марку….

- ЛАЖ-1-1.

- БрАЖ38-1-1.

- МЦАЖ 60-38-1-1.

- ЛАЖ 38-1-1.

- БрАЖ 60-1-1.

№ 14

Сплавы системы Al – Mn являются….

- Литейными.

- Деформируемыми, не упрочняемыми термической обработкой.

- Ковочными.

- Деформируемыми, упрочняемыми термической обработкой.

- Спеченными.

№ 15

Основные преимущества титановых сплавов:

- Высокие прочность и ударная вязкость.

- Высокая хладостойкость, хорошие антифрикционные свойства.

- Высокая жаростойкость, хорошие литейные свойства.

- Высокая пластичность и хорошая обрабатываемость резанием.

- Высокая удельная прочность и коррозийная стойкость.

№ 16

Основные достоинства магниевых сплавов:

- Высокая коррозионная стойкость, хорошие антифрикционные свойства.

- Высокая прочность, хорошие литейные свойства.

- Высокая жаростойкость, хорошие литейные свойства.

- Высокая коррозионная стойкость и хорошая обрабатываемость резанием.

- Высокая удельная прочность, способность поглощать вибрацию.

№ 17

Олигомер отличается от полимера…

- Способом получения.

- Химическим составом.

- Строением.

- Меньшей молекулярной массой.

- Различий нет.

№ 18

Стабилизатор вводят в состав пластмасс…

- Для защиты полимеров от старения.

- Для уменьшения усадки.

- Для формирования требуемой структуры материала.

- Для получения требуемой степени кристалличности.

- Для повышения прочности.

№ 19

Макромолекулы каучука имеют строение:

- Густосетчатое.

- Редкосетчатое.

- Линейное и слаборазветвленное.

- Паркетное.

- Лестничное.

№ 20

Дисперсно-упрочненными называют композиционные материалы….

- Структура которых состоит из матрицы и частиц второй фазы, выделевшейся в процессе старения.

- Упрочненные двумерными наполнителями.

- Упрочненные одномерными наполнителями.

- Упрочненные нуль-мерными наполнителями.

- Растворимыми в матрице частицами второй фазы.

№ 21

Процесс, состоящий в ограниченном смещении или

ориентации связанных зарядов в диэлектрике при воздействии

на него электрического поля, называется…

- Анизотропией.

- Поляризацией.

- Деформацией.

- Пробоем.

- Релаксация.

№ 22

К основным свойствам проводниковых материалов относятся…

1. Теплопроводность, контактная разность потенциалов,

предел прочности, твердость.

2. Пластичность, магнитная проницаемость.

3. Сила тока, напряжение, мощность, сопротивление термо-ЭДС.

4. Удельная проводимость, температурный коэффициент

удельного сопротивления, термо-ЭДС, предел прочности

при растяже6нии.

5.  Деформация, электрическое сопротивление, намагничивание.

№ 23

К простым полупроводникам относятся…

1. Pb и GaP.

2. Ge и Si.

3. SiC и Te.

4. P и GaP.

5. Cu и Te

№ 24

Ферромагнетиками являются следующие металлы:

- Al , Cu, Cr, Mn.

- Au, Ag, W, Mo.

- Fe, Cu, Ag, Pb.

- Fe, Ni, Co, Gd.

- K, Na, Al, Mo